# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.	Technický list

## BUTANOX M-60

Popis produktu: 	Metyletylketonperoxid  v dimetylftalátu.

Čirá a bezbarvá kapalina.

Obsah peroxidu:	36%

Zbytek:	60% dimetylftalát,

4% metyletylketon + voda

Číslo CAS	1338-23-4; 131-11-3; 78-93-3

Einecs:	2156612; 2050116; 2011590

TSCA:	registrován

Specifikace:	obsah aktivního kyslíku	9,8 – 10,0 %

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C)	1170 kg/m3

viskozita (20°C)	25 mPa.s

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí	nad SADT (teplota, při níž se

produkt samourychleně rozkládá)

SADT	60 °C

teplota samovznícení	220 °C

Rozpustnost:	Nerozpustný ve vodě. Rozpustný ve ftalátech.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením tepla nebo při styku s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, voda, kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina propionová,

metyletylketon

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	1017 mg/kg (MEKP-40%)

LC 50, akutní, vdechnutí (potkan):	17 mg/l (4 hod. doba expozice)

(MEKP-40%)

primární dráždivost pokožky:	žíravý (MEKP-33%)

dráždivost očí:	silně dráždivý/žíravý (MEKP-33%)

Amesův test:	není mutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka BUTANOXU M-60 je 30 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	BUTANOX M-60 je metyletylketonperoxid (MEKP) určený k vytvrzování

nenasycených polyesterových pryskyřic za přítomnosti kobaltového urychlovače

při pokojových a zvýšených teplotách. BUTANOX M-60 je o 105 koncentrovanější verze BUTANOX M-50

Vytvrzovací systém BUTANOX M-60/kobaltový urychlovač je vhodný zejména pro

vytvrzování gelcoatových pryskyřic, laminačních pryskyřic, laků a odlitků; kromě

toho je možná výroba lehce odolných dílů - narozdíl od vytvrzovacího systému

benzoylperoxid/aminový urychlovač.

Dlouholeté praktické zkušenosti ukázaly, že díky zaručenému nízkému obsahu

vody a nepřítomnosti polárních sloučenin v BUTANOXU M-60 je tento peroxid

velmi vhodný pro sklem vyztužené výrobky, např. výrobky přicházející do styku

s mořskou vodou.

Pro aplikaci při pokojové teplotě je nutno používat BUTANOX M-60 společně

s kobaltovým urychlovačem (např. Accelerator NL-49P).

Dávkování:	V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující dávky peroxidu a urychlovače:

BUTANOX M-60	1 - 4  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Accelerator NL-49P	0,5 - 3 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové pryskyřici v kombinaci

s Acceleratorem NL-49P (=1% kobalt) byly stanoveny následující parametry:

Doba želatinace při 20 °C

2 phr BUTANOX M-60 + 0,5 phr Acc. NL-49P	10	minut

2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	12	minut

2 phr BUTANOX M-60 + 1,0 phr Acc. NL-49P	6	minut

2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	12	minut

Vytvrzení vrstvy o síle 1 mm nevyztužené pryskyřice při 20 °C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdost v hodnotách 30, 60 a 120 s.

Perzos:	30	60	120	s

2 phr BUTANOX M-60 + 0,5 phr Acc. NL-49P	2,2	3,8	12	h

2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	2,4	4,1	13	h

2 phr BUTANOX M-60 + 1,0 phr Acc. NL-49P	2,4	4,1	13	h

2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	1,7	3,0	9,5	h

Vytvrzení laminátu o síle 4 mm při 20 °C

Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti 450 g/m2. Obsah skla v laminátu je 30 %.

Byly stanoveny následující parametry:

- časově-teplotní křivka

- rychlost vytvrzení vyjádřená jako doba dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) v hodnotách 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20°C a následně po 8 hodinovém dotvrzení při 80 °C

Doba	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

2 phr BUTANOX M-60 + 0,5 phr Acc. NL-49P	13	33	50

2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	13	36	44

2 phr BUTANOX M-60 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  7	23		71

2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  8	26		64

Barcol	  	Zbytkový styren

0-5		25-30	24 h	+ 8 h

20 °C	80 °C

h		h	%	%

2 phr BUTANOX M-60 + 0,5 phr Acc. NL-49P	2		13	5.7	0,3

2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	3		15	6	0,3

2 phr BUTANOX M-60 + 1,0 phr Acc. NL-49P			< 1	4.7	0,1

2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P			1	5	0,1

Pot life při 20 °C

Pot lives byly stanoveny ve směsi BUTANOXU M-60 a neurychlené

polyesterové pryskyřice při 20 °C.

2 phr BUTANOX M-60	10 h

4 phr BUTANOX M-50	  6 h

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel, polyetylén, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte styku se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální teplotě + 25 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy, kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a smetáku

z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad ukliďte na

bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Vdechnutí:	Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA, spol. s r. o,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144