Vianova Resins

Technický list	VIAPAL Gelcoat

VUP 4742 B

Nenasycená polyesterová pryskyřice

na bázi kyseliny izoftalové

- vysoce tixotropní, předurychlená, samozhášivá, neobsahující halogeny    a antimontrioxid

- určena k výrobě gelcoatových vrstev sklem vyztužených laminátů – stříkáním

- Samozhášivé vlastnosti gelcoatu lze uplatnit jen tehdy, pokud je následně použito samozhášivé laminační pryskyřice.

- Lamináty, vyrobené z gelcoatu VUP 4742 B a samozhášivé laminační pryskyřice bez obsahu halogenů a antimontrioxidu VIAPAL VUP 4744 splňují dle normy DIN 5510 díl 2 (E 4/91) požadavky na:

## třídu hořlavosti:	S 3

třídu kouřivosti:	SR 1

třídu tvorby kapek:	ST 2

- Kombinace gelcoatu VUP 4742 B s hybridní samozhášivou pryskyřicí bez obsahu halogenů a antimontrioxidu VIAPAL 4786 BT/81-30 splňuje dle normy DIN 5510 díl 2 (E 4/91) požadavky na:

## třídu hořlavosti:	S 4

třídu kouřivosti:	SR 2

třídu tvorby kapek:	ST 2

Specifikace VIAPAL Gelcoatu VUP 4742 B v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C | vysoce tixotropní | -- | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 63 ( 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | bílá s nádechem do růžova | -- | -- |
| Hustota při 20 °C | 1,23 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP 50 vysoce aktivní | 12 ( 5 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  VIAPAL Gelcoatu VUP 4742 B ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 35 ( 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu*) | 59 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení *) | 2,7 | % | DIN 53455 |
| Nasákavost*) | 39 0,32 | mg % | DIN 53495 3L-23-168 h-W |

*) Hodnoty základní pryskyřice

Zpracování

VIAPAL Gelcoat VUP 4742 B se nanáší stříkáním v tloušťce vrstvy 0,4 -0,6 mm (cca 600 -  - 700 g gelcoatu na m2) a buď zařízením na stříkání gelcoatu, nebo stříkací pistolí           (trysky 2-3 mm, tlak vzduchu 1-3 bary, množství vzduchu cca 250 l/min.)

Teplota při zpracování (t.j. teplota místnosti, gelcoatu a formy) nesmí být nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená, je možno pokračovat v další laminaci. Dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Pozor:	VIAPAL Gelcoat VUP 4742 B obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita     	se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom

případě nutné přidat 0,5 - 1 % urychlovače CO 1.

Hoechst

Vianova Resins AG

9145								Ein Unternehmen der Hoechst Gruppe

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.