CYTEC

#### Surface Specialties

Technický list	GELCOAT

UP 4839 BS

## TYP:

## Izoftal/neopentylglycol, vysoce tixotropní, předurychlený, světelně stabilizovaný, modifikovaný akrylovým monomerem

APLIKACE:

Určen pro stříkání.

##### ZVLÁŠTNÍ ZNAKY:

Po vytvrzení dosahuje optimální čirosti vrstvy, dobré povrchové tvrdosti a vysokého stupně tuhosti. Je vysoce odolný proti žloutnutí, mimořádně odolný vůči působení klimatických vlivů, horké vodě a chemikáliím.

POUŽITÍ:

Gelcoat j určen pro výrobu bazénů z polyesterových pryskyřic s povrchovým granulovým efektem.

ÚDAJE O PRODUKTU (v dodavatelské formě):

Určováno pravidelně:

### Tixotropie (UP pryskyřice) VLN 236

Dynamická viskozita 50	[mPa.s]  1900 - 2200

(23 °C; 4)

Dynamická viskozita 1	[mPa.s]  40000 - 48000

(23 °C; 4)

### Doba želatinace (UP pryskyřice) DIN 16945/6.3.1.2.

### Doba želatinace		[min]  13 - 17

2 % Butanox M50

(20 °C)

Určováno nepravidelně:

### Hustota kapalin VLN 067

Hustota přibližně	[g/cm3]  1,04

(20 °C)

Bod vzplanutí DIN EN ISO 1523

Bod vzplanutí přibližně	[°C]  27

VYTVRZENÍ

Vytvrzování je možné při pokojové teplotě přídavkem ketonperoxidu (např. Butanox M-50). Pro zajištění dobrého protvrzení je nezbytné dávkovat peroxid v rozmezí 1 – 3 %, přičemž se doporučuje 2 %. Pozor na obsah vody v peroxidu! Nikdy nepoužívejte peroxid s obsahem vody více než 3 %.

ZPRACOVÁNÍ

Gelcoat by měl být krátce před zpracováním dobře zhomogenizován mícháním nebo koulením sudů.

Měl by byt nanášen v tloušťce 0,4 – 0,7 mm (600 – 700 g/m²) stříkacím zařízením nebo vzduchovou pistolí s horní nádobkou (průměr trysky 2 – 3 mm, tlak 1 – 3 bary, množství vzduchu kolem 250 l/min). Nanášejte raději v několika tenkých překrývajících se vrstvách než  v jedné silné vrstvě. Předejdete tím problémům s porozitou. Ujistěte se, že stříkací pistole je řádně připojena a hadice stříkacího zařízení jsou prosty rozpouštědel, vody nebo olejů. Teplota stříkaného gelcoatu a formy by měla být nejméně 20 ºC.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI:

Dobu zpracování je závislá na typu použitého peroxidu.

BAREVNÝ ODSTÍN:

Pro optimální vzhled doporučujeme použít vždy jednu šarži na daný formovací díl. Pokud nemáte tuto možnost, smíchejte více šarží a dobře zhomogenizujte.

SKLADOVÁNÍ:

Při teplotě do 25 ºC v originálních obalech je skladovatelnost nejméně 150 dní.

Výrobek by měl být skladován v originálních nepoškozených obalech v chladných a suchých místech bez přímého slunečního svitu. Geltime a protvrzení se může měnit s délkou skladování. Shelf life je snížen s vyšší skladovou teplotou.

ÚDAJE O PRODUKTU (ve vytvrzené  formě):

### Určováno nepravidelně:

### Zkouška tahem (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 527-2

Pevnost v tahu 	[Mpa]  60

Protažení do přetržení	[%]  2

### Určení trvrdosti (BARCOL) DIN EN 59

Tvrdost dle Barcola 934-1	39

Test ohybu (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 178

Pevnost v ohybu		[MPa]  142

Modul ohybu		[MPa]  3170

Teplota tepelného ohybu DIN EN ISO 75-2

Teplota tepelného ohybu	[°C]  89

(16h/70ºC; Af)

Nasákavost (plasty) DIN EN ISO 62

Nasákavost (24 h)		[%]  0,21

###### Nasákavost (plasty) DIN EN ISO 62

Nasákavost (7 dní)	[%]  0,44

Údaje, které jsou určovány nepravidelně, nepředstavují údaje o povaze, nýbrž odpovídají jednotlivým naměřeným hodnotám, které jsou určovány namátkovou zkouškou. Může dojít k odchylkám ve výrobě od udávaných naměřených hodnot.

URYCHLOVAČ:

Gelcoat obsahuje Co-urychlovač. Prodlouženým skladováním aktivita Co-urychlovače klesá. Přídavkem 0,5 – 1,0 % urychlovače Co 1 můžete znovunastavit originální potlife.

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ:

Věnujte prosím pozornost informacím obsaženým v bezpečnostním listu (MSDS).

ZPRACOVATELSKÁ DOPORUČENÍ PRO VÝROBU BAZÉNŮ:

Doporučujeme stříkat gelcoat v několika vzájemně se překrývajících tenkých vrstvách jako prevenci proti stékání gelcoatu. Rovnoměrné kladení všech vrstev a velmi dobré vytvrzení následného laminátu je velmi důležité, jak předcházet osmóze a vybělování. Následné dotvrzení bazénů vyrobených ze sklem vyztužených plastů je doporučeno v každém případě.

DOPORUČENÍ PRO UŽIVATELE BAZÉNŮ:

LIMITY PRO CHEMIKÁLIE UDRŽUJÍCÍ ČISTOTU VODY

Zamezte prosím přímému kontaktu koncentrovaných chemikálií s polyesterovými díly. Standardně je doporučeno použití dávkovacích zařízeni.

Obsah volného aktivního chloru by neměl překročit 1 mg/l. Hodnota pH by měla být nastavena mezi 7,2 až 7,6 (v závislosti na tvrdosti vody).

TEPLOTNÍ LIMIT

Systém ohřevu pro bazénovou vodu by měl být nastaven tak, aby teplota 28 – 30 ºC nebyla překročena v žádné části bazénu.

4.0/17.04.2012 (replaces 3.0/02.07.2010)

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.