# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list

## LUCIDOL CH-50X

Popis produktu: 	Dibenzoylperoxid, 50% prášek s dicyklohexylftalátem.

Bílý prášek.

Zbytek:	dicyklohexylftalát,

Číslo CAS:	94-36-0; 84-61-7

Einecs:	2023276; 2015459

TSCA:	registrován

Specifikace:	kvantitativní rozbor:	49,0 ± 1,0 %

Fyzikální vlastnosti:	sypná hmotnost (při 20°C):	640 kg/m3

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí:	nevýznamný

SADT (teplota, při níž se produkt

samourychleně rozkládá):	55 °C

teplota samovznícení:	> 380 °C

Rozpustnost:	Ve vodě nerozpustný.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením tepla nebo při styku s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, kyselina benzoová, benzen, difenyl, fenylbenzoát

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	> 5000 mg/kg

LC 50, akutní, vdechnutí (potkan):	> 24,3 mg/l (4 hod. doba expozice)

dráždivost očí:	mírně dráždivý

primární dráždivost pokožky:	nedráždivý (4 hod. doba expozice)

Ames test:	nemutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka LUCIDOLU CH-50X je 25 kg netto. Menší balení je

možné na vyžádání.

Aplikace:	LUCIDOL CH-50X je nespečený, jemný, granulovaný prášek s vynikajícími

sypnými vlastnostmi obsahující 50% dibenzoylperoxidu.

LUCIDOL CH-50X se používá pro vytvrzování nenasycených polyesterových

pryskyřic a (met)akrylátových pryskyřic při běžných a zvýšených teplotách.

Při teplotách do 80°C by měl být LUCIDOL CH-50X používán v kombinaci

s aromatickými urychlovači na bázi terciárních aminů, nad 80°C není přídavek

urychlovače nutný.

LUCIDOL CH-50X se snadno zpracovává, disperguje a rozpouští se velmi rychle

v nenasycených polyesterových pryskyřicích a (met)akrylátových pryskyřicích.

LUCIDOL CH-50X způsobuje částečné zmatnění pryskyřic, proto není vhodný na

výrobu dílců, kde je požadován vysoký stupeň transparence. Pro toto použití

doporučujeme LUCIDOL CH-50L.

Vytvrzující systém LUCIDOL CH-50X/aminový urychlovač vykazuje velmi rychlé

vytvrzení málo ovlivnitelné vlhkostí a plnivy.

Relativně dobrého vytvrzení lze dosáhnout i při nízkých teplotách. Nevýhodou

tohoto systému může být žlutá barva a nízká světlostálost výrobků.

Při použití různých typů urychlovačů lze dosáhnout s LUCIDOLEM CH-50X

odlišné želatinační doby a rychlosti vytvrzení :

- Accelerator NL-65-100  (N, N-dimetyl-p-toluidin) pro krátkou želatinační dobu

- Accelerator NL-63-100  (N, N-dimetylanilin) pro střední želatinační dobu

- Accelerator NL-64-100  (N, N-dietylanilin) pro dlouhou želatinační dobu

Dávkování:	V závislosti na pracovních podmínkách je doporučena následující úroveň

dávkování:

LUCIDOL CH-50X	2 - 5  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Aminový urychlovač	0,05 – 0,5 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové polyesterové pryskyřici byly stanoveny

následující parametry:

Doba želatinace při 20 °C

Nenasycená polyesterová pryskyřice	100	100	100	100	100	100	100

LUCIDOL CH-50X		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Accelerator NL-63-100		0,1	0,4

Accelerator NL-64-100				0,1	0,5

Accelerator NL-65-100						0,05	0,1	0,4

Želatinační doba (min.)		22	6	160	20	20	5	1

2 phr BUTANOX M-50 + 1,5 phr Acc. NL-49P	  7 minut

Vytvrzení vrstvy nevyztužené pryskyřice o síle 1 mm při 20 °C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdosti                   	v hodnotách 30, 60  a 120 s.

Perzos:	30	60	120 s

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,1   phr Acc. NL-63-100	0,5	0,8	2    h

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,4   phr Acc. NL-63-100			< 0,5 h

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,5   phr Acc. NL-64-100		0,5	1    h

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,05 phr Acc. NL-65-100	1	2,5	14  h

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,1   phr Acc. NL-65-100			0,5 h

Vytvrzení laminátu o síle 4 mm při 20 °C

Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti               	450 g/m2. Obsah skla v laminátu je 30 % (w/w).

Byly stanoveny následující parametry:

- časově-teplotní křivka

- rychlost vytvrzení vyjádřená jako doba dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) v hodnotách 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20°C a následně po 8 hodinovém dotvrzení při 80 °C

Doba  	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,1   phr Acc. NL-63-100	24	31	99

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,5   phr Acc. NL-64-100	21	26	           140

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,05 phr Acc. NL-65-100	28	35		64

Barcol	   Zbytkový styren

0-5	  25-30	24 h	+ 8 h

20 °C	80 °C

h		h	%	%

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,1   phr Acc. NL-63-100			< 1	3,2	1,0

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,5   phr Acc. NL-64-100			<< 1	2,9	2,1

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0,05 phr Acc. NL-65-100	1	8,5	6,6	0,8

Pot life při 20 °C

Pot lives byly stanoveny ve směsi LUCIDOLU CH-50X a neurychlené nenasycené

polyesterové pryskyřice při 20 °C.

2 phr LUCIDOL CH-50X	21 dní

6 phr LUCIDOL CH-50X	11 dní

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel,                	polyetylén, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Zabraňte styku se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky těsně uzavřené na dobře větraném místě při maximální              	teplotě + 25°C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy, kyseliny,

alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně

6 měsíců po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Vysypání:	Smeťte pomocí lopatky a smetáku z inertního materiálu a zbytek spláchněte

proudem vody. Odpad ukliďte na bezpečné místo. Odpad by neměl být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody (a mýdla), poté ošetřete       	lanolinovou mastí. Vyhledejte lékaře.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou                  	polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA, spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144