### CYTEC

### Surface Specialties

Technický list

#### Trennmittel E

Trennmittel PVA

1. Všeobecně

## Trennmittel E a Trennmittel PVA jsou separátory určené pro práci s formami z polyesterových pryskyřic vyztužených skelnými vlákny, tvrzeného dřeva a lisovaných desek tvrzených melaminovými pryskyřicemi (např. desky Resopal). Protože kombinace těchto separátorů zajišťuje dobrý a jistý separační účinek, je vhodná pro výrobu dílů, které se z forem špatně vyjímají.

## Trennmittel PVA je dodáván v různých formách podle způsobu zpracování a pod jiným označením viz. bod 2.

2. Specifikace

| Dodavatelská forma | Vzhled/konzistence | Sušina | Bod vzplanutí dle DIN 53213 |
| --- | --- | --- | --- |
| E | mléčná, nízkoviskozní kapalina | 5±1 % | nehořlavý |
| PVA bezbarvý | bezbarvá,nízkoviskozní ní kapalina | 10±1 % | 12°C |
| PVA zelený | čirá, tmavě zelená, nízkoviskozní kapalina | 10±1% | 12°C |
| VXT 5992 bezbarvý | bezbarvá, lehce opa- lescentní, nízkoviskozní kapalina | 6,5±% | 20°C |
| VXT 5992 zelený | tmavězelená, lehce opalescentní, nízkoviskozní kapalina | 6,5±% | 20°C |
| VXT 5992 zelený mat | tmavězelená, zakalená, nízkoviskozní kapalina | 8±1 % | 20°C |

Skladovatelnost v originálním obalu při 25°C – 6 měsíců.

3. Způsob zpracování – vlastnosti

| E | nanáší se hadrem, slouží k zalepení mikropórů a lepšímu smočení formy před nanesením separátoru na bázi PVA. |
| --- | --- |
| PVA bezbarvý | nanáší se houbou nebo štětcem, tvoří bezbarvý, uzavřený film |
| PVA zelený | nanáší se houbou nebo štětcem, tvoří zelený, uzavřený film |
| VXT 5992 bezbarvý | nanáší se stříkací pistolí, tvoří bezbarvý, uzavřený film |
| VXT 5992 zelený | nanáší se stříkací pistolí, tvoří zelený, uzavřený film |
| VXT 5992 zelený-matný | nanáší se stříkací pistolí, tvoří zelený, uzavřený film, určen pro díly s matným povrchem |

4. Použití

###### Trennmittel E je nutné před použitím dobře promíchat. Nanáší se hadrem v tenké vrstvě při spotřebě asi 10g/m2. Po 1-2 minutovém zasychání se důkladně přeleští měkkou utěrkou. Trennmittel E se znovu nanáší na formu po každých 5-10ti odformování.

Trennmittel PVA (bezbarvý nebo zelený) se nanáší po zaschnutí a přeleštění Trennmittelu E křížovým nánosem měkkou houbou nebo štětcem.

Trennmittel VXT 5992 (bezbarvý, zelený, zelený-matný) se nanáší stříkací pistolí (průměr trysky 1-2 mm, stříkací tlak asi 3-5 bar), spotřeba asi 100 g/m2.

V závislosti na vlhkosti vzduchu a teplotě prostředí zasychá Trennmittel PVA i Trennmittel VXT 5992 během 20-ti minut ve slitý film. Oba tyto separátory zůstávají po vynětí výrobku z formy na výrobcích z nichž se odstraňují nejlépe teplou vodou. Trennmittel PVA i VXT 5992 je nutné nanést na formu po každém odformování.

Údaje a doporučení uvedené v této technické informaci jsou podloženy výsledky našich zkoušek a našimi znalostmi a zkušenostmi. Vzhledem k tomu, že není možné postihnout všechna možná použití i případné patentoprávní nároky, nelze ani převzít záruky.