# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.	Technický list

## TRIGONOX C

Chemické označení:	- terc-butylperoxybenzoát

- čirá kapalina

Podíl aktivního kyslíku:	8,0 %

Číslo CAS:	614-45-9

Einecs:	2103822

TSCA:	registrován

Specifikace:	Obsah:	98% min.

Barva:	100 Pt-Co max.

terc-butyl hydroperoxid:	1000 mg/kg max.

anorganický + organický hydrolyzační chlorid:	50 mg/kg max.

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C)	1040 kg/m3

viskozita (20°C)	6 mPa.s

bod mrazu:	ca. 8°C, má tendenci k

podchlazení

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí	nad SADT (teplota, při níž se

produkt samourychleně rozkládá)

SADT	60°C

teplota samovznícení	> 380°C

Rozpustnost:	Nerozpustný ve vodě. Rozpustný ve ftalátech.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidla. Působením tepla nebo při styku s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, kyselina benzoová, terc-butanol, aceton, benzen, voda.

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	> 2000 mg/kg

primární dráždivost pokožky:	dráždivý

dráždivost očí:	mírně dráždivý

Amesův test:	mutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka TRIGONOXU C je 25 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	TRIGONOX C (terc-butylperbenzoát) je aromatický perester k vytvrzování

nenasycených polyesterových pryskyřic při zvýšených teplotách.

TRIGONOX C slouží především k vytvrzování hmot pro lisování za tepla na bázi

nenasycených polyesterových pryskyřic (SMC, DMC, BMC atd.) při teplotách mezi 120 a 170°C.

Dále může být TRIGONOX C používán v kombinaci s vysoce reaktivním

peroxidem jako je Perkadox 16S nebo Trigonox HM jako spouštěč v pultruzních

formulacích.

V kombinaci s kobaltovým urychlovačem (např. Accelerator NL-53, 10% kobalt)

se může TRIGONOX C používat také k vytvrzování UP pryskyřic při teplotách nad

70°C. Pro oblast použití přicházejí v úvahu laky schnoucí na vzduchu, máčecí

laky, vinutí atd.

Dávkování:	V závislosti na použití a zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující dávky peroxidu a popř. urychlovače:

TRIGONOX C	1 – 2  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Accelerator NL-53	0,1 – 0,6 phr

Vytvrzovací	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové polyesterové pryskyřici byly zjištěny

charakteristiky	následující charakteristické parametry pro zpracování:

v čisté polyesterové

pryskyřici

Iniciační teplota

1 phr TRIGONOX C	80°C

1 phr TRIGONOX C + 0,1 phr Accelerator NL-53	70°C

Pot life při 20 °C

1 phr TRIGONOX C			56 dní

4 phr TRIGONOX C + 0,1 phr Accelerator NL-53	  	17 dní

Pro zpracování při zvýšených teplotách mohou sloužit následující údaje

(zjišťováno na 25g čisté UP pryskyřice) jako orientační hodnoty pro reaktivitu:

### Časově-teplotní křivky při 90°C

Doba	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

1 phr TRIGONOX   	 9	25	236

1 phr TRIGONOX C + 0,1 phr Acc.NL-53	 2	 6	258

Vytvrzovací	Ve standardní hmotě pro lisování za tepla na bázi vysoce reaktivní ortoftalové

charakteristiky	polyesterové pryskyřice naplněné kalciumkarbonátem a zahuštěné oxidem

ve standardní hmotě 	křemičitým byly zjištěný následující charakteristické parametry pro zpracování:

pro lisování

za tepla

Skladovací stabilita při 30°C

bez pigmentu	+ 5 phr

železitá čerň

1 phr TRIGONOX C	47 dní	17 dní

Doba želatinace desky

teplota formy

120°C		140°C

1 phr TRIGONOX C		85 sek.		22 sek.

Nejkratší doba k vytvrzení

Měřeno na kalíškovitém formovém dílu o tloušťce 4mm při teplotě 140°C.

1 phr TRIGONOX C		60 sek.

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel, polyetylén, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte styku se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální teplotě + 25°C a minimální teplotě 10°C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy, kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně 3 měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a smetáku

z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad ukliďte na

bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Vysvlečte zašpiněný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte nebo osprchujte potřísněné místo, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte dostatečným množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékařské

ošetření.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete lanolinovou mastí. Vyhledejte lékařské ošetření.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Vdechnutí:	Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékařské ošetření.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA, spol. s r. o,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144