Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

UP 240 S/53

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- na bázi ortoftalové kyseliny

- modifikována akrylem

- vysoce transparentní, velmi odolná vůči povětrnostním vlivům

- určena pro výrobu dílů s vysokou propustností světla

VIAPAL UP 240 S/53 je nízko viskózní, nenasycená polyesterová pryskyřice s velmi vysokou reaktivitou, která obsahuje methylmethakrylát. Může být vytvrzována jak za zvýšené teploty, tak i při pokojové teplotě dle běžných metod.

Přídavek styrenu se nedoporučuje, aby se nezměnily optické vlastnosti.

Vytvrzený VIAPAL UP 240 S/53 vyniká vysokou transparentností a vynikající odolností vůči povětrnostním vlivům.

VIAPAL UP 240 S/53 se používá přednostně pro výrobu vysoce transparentních světlíků, stěn a jiných stavebních konstrukcí, u nichž se požaduje vysoká transparentnost.

Aby bylo dosaženo optimálních vlastností sklem vyztužených formových dílů v delším časovém období, je nutné tyto zakrýt vrstvou čisté pryskyřice o síle 300 µm.

Specifikace VIAPALu UP 240 S/53 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamická viskozita při 23 °C Střih 25 (1/s) | 100-150 | mPa.s | DIN EN ISO 3219 |
| Neprchavý podíl, 120 °C/5 min. | 53 ± 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | modrofialová, čirá | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | 21 | °C | DIN 53213/T1 |
| Skladovatelnost do max. 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíc | - |
| Doba želatinace při 20 °C s 1% Co 1% a s 2 % MEKP 50 vysoce aktivního | 20 ± 5 | minuta | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika VIAPALu UP 240 S/53 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 47 ± 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Hustota při 20°C | 1,21 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Index lomu nD20 | 1,548 |  | DIN 53491 |
| Pevnost v tahu | 45 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 1,6 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 80 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 3500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 6 | kJ/m2 | DIN 53453 |

Tepelné vlastnosti  VIAPALu UP 240 S/53 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Lin. koeficient protažení (oblast měření 20-75°C) | 60.10 -6 | °C-1 | - |
| Tepelná vodivost | 0,17 | W/m.K | DIN 52612 |
| Specifické teplo | 1,5 | KJ/kg.K | DIN 40685 Tl.2 |
| Tvarová stálost za tepla podle Martense | 64 | °C | DIN 53458 |
| Tvarová stálost za tepla podle ISO 75 | 93 | °C | DIN EN ISO 75-1 |
| Teplota skelného přechodu | 110 | °C | DIN 53445 |

Elektrické vlastnosti  VIAPALu UP 240 S/53 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti průrazu Ed při 50 Hz | 29,7 | kV/mm | DIN 16946 |
| Povrchový odpor Ro | ( 1012 | Ohm | DIN 53482 |
| Odpor mezi kolíky Rst při tloušťce desky 10 mm | 5.1011 | Ohm | DIN 53482 |
| Dielektrická konstanta ( při 800 Hz | 3,7 | - | DIN 16946 |
| Dielektrický ztrátový faktor tang ( při 800 Hz | 1,6 . 10-2 | - | DIN 16946 |
| Odolnost proti plazivým proudům | KA 3 C KB 600 | - | DIN 16946 |

Mechanické vlastnosti  VIAPALu UP 240 S/53 vyztuženého skelnými vlákny

| Vlastnosti | Jednotka | Zkušební metoda | Laminát s 30% 50% 65% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | textilní skelné rohože | rovingové tkaniny |
| Pevnost v tahu | N/mm2 | DIN EN ISO 527-4 | 1,10 | 1,60 | 3,20 |
| Tažnost | % | DIN EN ISO 527-4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 |
| Pevnost v ohybu | N/mm2 | EN 63 | 1,80 | 2,50 | 5,30 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | N/mm2 | EN 63 | 65,00 | 80,00 | 230,00 |
| Rázová houževnatost | KJ/m2 | DIN 53453 | 58 | 66 | 125 |
| Pevnost v tlaku | N/mm2 | DIN 53454 | 2,00 | 2,80 | 1,75 |