Solutia

Technický list	VIAPAL

VUP 4652/67

Vinylesterová  pryskyřice

- s mimořádnou odolností proti chemikáliím a vysokou tvarovou stálostí za tepla

- pro výrobu dílů pro stavbu chemických zařízení

- určena pro technologii ručního kladení, navíjení, odstředivého lití a tažení profilů

VIAPAL VUP 4652/67 je středně viskózní vinylesterová pryskyřice na bázi epoxidových novolaků. Může být vytvrzována reakčními činidly běžnými pro vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic. Zejména se vytvrzuje při pokojové teplotě kombinací urychlovače Co 6% a DMA 10 nebo urychlovače ze směsi kobaltu a aminu (např. urychlovač NL 23) a ketoperoxidů.

Vytvrzený VIAPAL VUP 4652/67 v sobě spojuje velmi vysokou úroveň odolnosti proti korozi, oxidaci a rozpouštědlům s vynikajícími mechanickými a tepelnými vlastnostmi. Zejména je nutné zdůraznit odolnost proti kombinovanému zatížení kyselinami, louhy, halogeny, chlorovanými uhlovodíky a alifatickými nebo aromatickými rozpouštědly. Tato zatížení se často vyskytují v oblastech olejových polí a rafinerií, a proto je                      VIAPAL VUP 4652/67 používán především pro výrobu rour a nádrží pro tuto oblast použití.

Specifikace VIAPALu VUP 4652/67 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Viskozita při 23 °C Střihová rychlost 25 (s-1) | 240-410 | mPa.s | ISO 3219 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 66,5 ± 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Ředitelnost styrenem | min. 1:3 | -- | DIN 55955-B |
| Barva | zelená, čirá | -- | -- |
| Hustota při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Objemové smrštění při vytvrzení | 7 | objem % | DIN 16945/6.5 |
| Bod vzplanutí | ca. 34 | °C | DIN 53213 T1 |
| Skladovatelnost při max. 25 °C bez přístupu světla | 4 | měsíc | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP vysoce aktivním s 3% Co 1 s 1% DMA 10 | 21 ± 5 | minuta | DIN 16945/6.3.1.2 |

Normované receptury pro vytvrzení VIAPALu VUP 4652/67

| Inhibitor NLC-10 objem. Dílů | Urychlovač NL-23 objem. dílů | Tužidlo BUTANOX LPT objem. dílů | Doba želatinace v minutách při 20°C |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,25 | 1 | 2 | 30 ± 7 |
| 0,5 | 1 | 2 | 45 ± 7 |
| 0,75 | 1 | 2 | 65 ± 7 |

Charakteristika VIAPALu VUP 4652/67 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 46-48 | - | ÖNORM EN 59 |
| Hustota při 23°C | 1,17 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Pevnost v tahu | 73 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 3 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 145 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti v ohybu | 4500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 9 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Tvarová stálost za tepla dle Martense dle ISO/R 75 postup A | 105 ± 5 130 ± 5 | °C °C | DIN 53458 DIN 53461 |
| Teplota skelného přechodu | 127 | °C | DIN 53445 |

9048

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.