Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

VUP 4775 BET

Nenasycená polyesterová pryskyřice

určena pro ruční laminaci  a pro laminaci metodou stříkání vlákna

vytvrzování s nízkým pnutím

zvýšená tvarová stabilita

pro pufrovací vrstvy sklem vyztužených polyesterových forem

VIAPAL VUP 4775 BET je středně reaktivní, předurychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě přidáním ketonového peroxidu, jako je např. tvrdidlo MEKP-50.

VIAPAL VUP 4775 BET je před odběrem ze soudku dobře homogenní.

VIAPAL VUP 4775 BET obsahuje indikátor peroxidu, který způsobuje po přidání ketonového peroxidu změnu barvy z modré na neutrální. Díky tomu lze lehce rozpoznat, zda následovalo přidání tvrdidla.

Způsob vytvrzování s nízkým pnutím zabraňuje zobrazení skleněných vláken a náznaků smršťování na Gelcoatu. VIAPAL VUP 4775 BET je upřednostňován pro výrobu pufrovací vrstvy mezi Gelcoatem a nosným laminátem při výrobě lodí a karosérií.

Specifikace VIAPALu VUP 4775 BET v expediční formě

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební předpis |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 90 - 130 | DIN-sek. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 57,5 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | modrá, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |

Skladovatelnost do 35 °C

bez přístupu světla

6

měsíce

-

Doba želatinace při 20 °C  2)

s 2 % MEKP 50 vysoce aktivní

34 +/- 8

minuty

DIN 16945/6.3.1.2

2 -

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,05 - 0,15 % urychlovače CO 6.

Charakteristika VIAPALu VUP 4775  BET ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební předpis |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 39 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 65 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 4,5 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 130 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul z ohybu | 3400 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 7 | kJ/m2 | DIN 53453 |

Tvarová stálost za tepla dle Martense

ISO/R 75, způsob A

45

60

°C

°C

DIN 53458

| DIN 53461 |
| --- |
| Teplota skelného přechodu | 89 | °C | DIN 53445 |
| Nasákavost |

44

0,44

mg

%

DIN 53495

3L-23-168 h-W

Mechanické vlastnosti  VIAPALu VUP 4775 BET vyztuženého skelnými vlákny

|  | Laminát s 30 % textilní rohoží |
| --- | --- |
| Vlastnosti |
| Jednotka | Předpis |
| Pevnost v tahu | 125 | N/mm2 | EN 61 |
| Tažnost | 2 | % | EN 61 |
| Pevnost v ohybu | 220 | N/mm2 | EN 63 |
| E-Modul z ohybu | 7500 | N/mm2 | EN 63 |

Hoechst

Vianova Resins AG

9075								Ein Unternehmen der Hoechst Gruppe

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.