Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

# VUP 4790 B/63

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- k výrobě sklem vyztužených formových dílů z polyesterové pěny

VIAPAL VUP 4790 B/63 je nízko viskózní, středně reaktivní, předurychlená, nenasycená polyesterová pryskyřice. Zpracování následuje po přidání zpěňovadla Luperfoam 329 a tvrdidla Butanox M-50 jednoduchým vlitím do uzavíratelných forem. Vzniklá mikrocelulární polyesterová pěna vyplní samostatně formu vyloženou výztužným materiálem.

VIAPAL VUP 4790 B/63 má ve srovnání s VIAPALem VUP 4762 BT/66 nižší viskozitu a delší dobu zpracovatelnosti.

VIAPAL VUP 4790 B/63 je používán díky své nízké reaktivitě k výrobě tlustostěnných formových dílů.

Specifikace VIAPALu VUP 4790 B/63 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C | 35 - 60 | s. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 63 ± 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | bezbarvá, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,11 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost při max. 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | - |
| Doba želatinace při 20 °C s přidáním 4 % Butanoxu M-50 | 30 ± 6 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

- 2 -

- Směrná receptura

##### VÁHOVÝCH DÍLŮ  	VIAPAL VUP 4790 B/63

1,25	OBJEMOVÝCH DÍLŮ  	Luperfoam 329

2	OBJEMOVÝCH DÍLŮ	Tvrdidlo Butanox M-50

Doba želatinace při 20°C:  15 – 25 min.

Je důležité, aby byla usazenina velmi dobře zamíchána, protože v opačném případě by mohly ve vytvrzeném formovém dílu vystoupit červené až červeno-hnědé skvrny.

2.) Vlastnosti sklem vyztuženého VIAPALu VUP 4790 B/63

| Vlastnosti | Hodnota | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Obsah skla | 15 | % | EN 60 |
| Hustota při 20 °C | 0,72 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Pevnost v ohybu | 57 | N/mm2 | DIN 53452 |
| Modul pružnosti | 2450 | N/mm2 | DIN 53457 |

3.) Použití

Vypěněný VIAPAL VUP 4790 B/63 se používá tam, kde je třeba rychlé odformování a vysoká tuhost při nepatrné váze a konstrukce formy není z plastické hmoty. I u ostrých hran s malými poloměry, při kolísání síly vrstev (na žebrech, ve žlábcích) a nestejnoměrném rozdělení výztužného materiálu se dosáhne bezvadných formových dílů.

Dodává:	POLYVIA NOVA spol. s r.o.

### K Pasekám 273, 760 05 Zlín

Tel:	067/41171, 42192, 7242934

Fax:	067/42144

Hoechst

Vianova Resins AG

Ein Unternehmen der Hoechst Gruppe

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.