AKZO NOBEL

ACCELERATOR 383

Popis produktu: 	- metalkomplex, částečně založený na kobaltu v rozpouštědle

- čirá modrofialová kapalina

Kvantitativní rozbor 		 16% kobalt-komplex

### Zbytek		přídavky + 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol

### Číslo CAS	 		121-34-5; 71-48-7

Číslo EINECS	 2039616, 2007557

TSCA	 registrován

Specifikace:	 		obsah kobaltu 3,7 – 4,1 %

Fyzikální vlastnosti:	hustota, 20°C: 1095 kg/m3

viskozita, 20°C: 240 mPa.s

bod tání: neurčen

bod varu: 230°C

Bezpečnostní charakteristiky:  	bod vznícení			64°C

teplota samovznícení		214°C

Rozpustnost:	částečně rozpustný ve vodě

Nebezpečná reakce: 	Může prudce reagovat s organickými peroxidy. Není proto dovoleno skladovat a transportovat produkt společně s organickými peroxidy. Nikdy nemíchejte peroxid a urychlovač.

Hlavní produkty rozkladu:  nejsou známy

Toxikologická data:	k produktu jako takovému nejsou známa žádná toxikologická data.

Data k 2-(2-butxyethoxy) etanolu

LD 50, akutní orální požití (krysa): 5660 mg/kg

podráždění oka: dráždivý

Data ke kobaltu (II) acetátu

LD 50, akutní orální požití (krysa): 503 mg/kg

primární podráždění kůže: dráždivý

podráždění oka: dráždivý

Balení:	Standartní balení pro Accelerator 383 je 25 kg. Menší balení na požádání.

Použití:	Accelerator 383 je roztok kovových komplexů, částečně založených na kobaltových solích v organickém rozpouštědle, vyvinutý pro vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic v kombinaci s organickým peroxidem při pokojových a zvýšených teplotách.

Acc 383 dává ve srovnání s běžně užívaným kobaltovým urychlovačem Accelerator NL-51P (=6% kobalt) mnohem rychlejší vytvrzení při srovnatelné době želatinace.

Acc 383 je proto velmi vhodný pro ty postupy, kdy je vyžadována rychlejší doba odformování konečného produktu, ale kratší gel time nebo doba výroby při formování nejsou přijatelné. Možnosti použití jsou např.: standartní ruční nátěry a nástřiky, RTM, výroba polymerbetonu.

Acc může být s úspěchem použit na výrobu kobaltových předrychlených nenasycených polyesterových pryskyřic. Použití Acc 383 silně zredukuje tendenci gel time, jak bylo zaznamenáno u standartních kobaltových karboxylátů.

Dávkování:	závisí na způsobu použití a pracovních podmínkách:

Accelerator 383		0,1- 1 phr

Ve vysoce reaktivní standartní ortoftalické pryskyřici byly stanoveny následujcí aplikační charakteristiky:

### Gel time při 20°C

2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383				10 min.

2 phr BUTANOX M-50 + 0,3 phr Acc. 383				  6 min.

2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P			13 min.

2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P			  8 min.

2 phr TRIGONOX 44B + 0,15 phr Acc. 383				18 min.

2 phr TRIGONOX 44B + 0,3 phr Acc. 383				10 min.

2 phr TRIGONOX 44B + 0,5 phr Acc. NL-49P			15 min.

2 phr TRIGONOX 44B + 1,0 phr Acc. NL-49P			  8 min.

### Vytvrzení 1 mm vrstvy při 20°C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako čas potřebný k dosažení tvrdosti Persoz 30, 60 a 120 s

| Persoz | 30 | 60 | 120 s |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383 | 2 | 5 | 15 h |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P | 3 | 6 | 24 h |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,15 phr Acc. 383 | < 1 | 1,5 | 5,5 h |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,5 phr Acc. NL-49P | 1,5 | 3 | 8 h |

### Vytvrzení laminátu při 20°C

Laminát byl vyroben ze skelné rohože 450g/m2.

Obsah skla v laminátu je 30%.

Stanovené parametry:

- časově-teplotní křivka

- čas vytvrzení vyjádřený určením Barcolovy tvrdosti (934-1) 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 hod. při 20°C a po osmihodinovém

dotvrzení při 80°C

Vytvrzení 1 mm laminátu, gel time při 20°C: 15 min

|  | Doba dosažení špičky exotherm. reakce(min) | Špička exotherm. reakce | Barcol 0-5 h | Barcol 25-30 g |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383 | 20 | 26 | 2,5 | 5 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P | 42 | 22 | 7 | 20 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,15 phr Acc. 383 | 25 | 27 | <1 | 2 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,5 phr Acc. NL-49P | 30 | 25 | 2,5 | 4 |

Vytvrzení 4 mm laminátu, gel time při 20°C: 15 min

|  | Doba dosažení špičky exotherm. reakce(min) | Špička exotherm. reakce | Barcol 0-5 h | Barcol 25-30 g | Zbytk. styren 24 h 20°C % | Zbytk. styren + 8 h 80°C % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383 | 25 | 60 | 1,5 | 3 | 5,8 | 0,4 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P | 43 | 36 | 5 | 18 | 6,3 | 0,5 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,15 phr Acc. 383 | 21 | 120 | <<1 | <1 | 2,0 | 0,8 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,5 phr Acc. NL-49P | 40 | 48 | 2,5 | 4 | 5,4 | 0,4 |

Vytvrzení 10 mm laminátu, gel time při 20°C: 40 min

|  | Doba dosažení špičky exotherm. reakce(min) | Špička exotherm. reakce | Barcol 0-5 h | Barcol 25-30 g | Zbytk. styren 24 h 20°C % | Zbytk. styren + 8 h 80°C % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,05 phr Acc. 383 | 43 | 104 | <1 | <1 | 2 | 0,8 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. NL-49P | 360 | 30 | 15 | 26 | 7 | 0,8 |

### Časově-teplotní křivka ve směsi UP pryskyřice/písek při 20°C

Jako indikace pro činnost Acc 383 v polymerbetonových aplikacích byla stanovena časově-teplotní křivka ve směsích 100 jednotek UP pryskyřice plus 250 jednotek písku.

Byl určen:

- gel time v čisté UP pryskyřici

- gel time, doba dosažení špičky exotherm. reakce a špička exotherm. reakce od časově teplotní křivky

- úroveň dávkování vytvrzovacích systémů byla kalkulována na části UP pryskyřice.

|  | Geltime čistá UP pryskyřice min. | Geltime min. | Doba dosažení špičky exotherm. reakce(min) | Špička exotherm. reakce |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383 | 8 | 10,8 | 28,7 | 92 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P | 7 | 12,4 | 36,6 | 85 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 0,15 phr Acc. 383+0,1phr Acc. NL-63-100 | 1,5 | 4,1 | 9,9 | 110 |
| 2 phr BUTANOX M-50 + 1,0 phr Acc.NL-49P+0,1phr Acc.NL-63-100 | 2,5 | 5,0 | 16,6 | 95 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,25 phr Acc. 383 | 8 | 10,6 | 16,6 | 106 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 1,0 phr Acc. NL-49P | 6 | 12,9 | 20,2 | 105 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 0,25 phr Acc. 383+0,1phr Acc. NL-63-100 | 2,5 | 3,8 | 6,8 | 110 |
| 2 phr TRIGONOX 44B + 1,0 phr Acc.NL-49P+0,1phr Acc.NL-63-100 | 2,9 | 5,8 | 9,4 | 110 |

### Postup geltimu při 20°C

Geltime byl určen pro nenasycenou polyesterovou pryskyřici předrychlenou, resp. s Acceleratorem 383 a Acceleratorem NL-49P.

Geltimy byly určeny se 2 phr BUTANOXU M-50 po různých skladovacích dobách předrychlené pryskyřice. Výsledky jsou zobrazeny v následujícím grafu:

Skladovací doba (v týdnech)

Účinek typu akcelerátoru na postup geltimu předrychlené vysoce reaktivní víceúčelové UP pryskyřice. UP pryskyřice byla předrychlena:

- 0,25 phr Acc 383

- 0,12 phr Acc 383

- 1 phr Acc NL-49P

- 0,5 phr Acc NL-49P

### Pot life při 20°C

Pot life byl stanoven ve směsi akcelerátoru 383 a UP pryskyřice při 20°C:

1 phr Accelerator 383	 	> 3 měsíce

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné prostředky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Žádné jiskry, otevřený oheň, zařízení by mělo být uzemněno.

Doporučuje se ochranný oděv.

Nepipetujte ústy.

Nedovolte, aby přišel urychlovač do přímého kontaktu s peroxidem

Skladovací podmínky:	Skladovat v originálních uzavřených obalech při běžné teplotě v dobře 	větrané místnosti.

Neskladujte společně s organickými peroxidy.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita 	6 měsíců ode dne expedice z AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Haste sněhovým nebo práškem, pěnou, BCF hasícími prostředky, vodní mlhou nebo karbondioxidem. Nepoškozené kontejnery ochlazujte vodou.

Rozlití:	Co nejvíce materiálu seberte do čistého kontejneru pro další užití nebo likvidaci. Smíchejte např. s Vermikulitem, zbytky spláchněte proudem vody. Vyhněte se kontaktu. Pozor na vznícení.

Opatření:	Dle místních pravidel.

Potřísnění oděvu:	Zbavte se ihned kontaminovaného oděvu. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Jestliže ano, omyjte nebo osprchujte vodou a muýdlem.Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte velkým množstvím vody.

Zasažení kůže:	Umyjte nebo osprchujte potřísněné místo množstvím vody (a mýdla).

Požití:	Vypláchněte ústa, pijte vodu. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte zvracení.

Vdechnutí:	Přesuňte se na čerstvý vzduch, setrvejte v polovzpřímené pozici. Uvolněte

oděv. Vyhledejte lékaře.

Podrobnější informace lze nalézt v bezpečnostním listu.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192