AKZO NOBEL

ACCELERATOR NL–63-10p

Popis produktu: 	- N,N-dimethylanilinu, 10% v alifatickém esteru

- èirá žlutá kapalina

CH3

- N

CH3

Zbytek			90% TXIB

Èíslo CAS	 		121-69-7; 6846-50-0

Èíslo EINECS	 2044935; 2299349

TSCA	 registrován

Specifikace:	 obsah dimethylanilinu 10.0 ±   0.5%

Fyzikální vlastnosti:	mìrná hmotnost: 932 kg/m3

viskozita : 5 mPa. s

Bezpeènostní charakteristiky:  	bod vznícení			106°C

Rozpustnost:	Nerozpustný ve vodì. Rozpustný v rùzných organických rozpouštìdlech.

Nebezpeèná reakce: 	Prudce reaguje s organickými peroxidy. Není dovoleno skladovat                    	a transportovat spoleènì s organickými peroxidy. Peroxid a urychlovaè 	nesmí nikdy pøijít do pøímého kontaktu.

Hlavní produkty rozkladu:  V pøípadì požáru se mohou tvoøit toxické výpary.

Toxikologická data:		LD 50, orální požití (krysa):			1450 mg/kg

LC 50, akutní vdechnutí:  toxický pøi vdechu

dráždivost pokožky:	mírnì dráždivý

Balení:	Standartní balení pro rùzné aminy je 25 kg. Menší balení na požádání.

Použití:	Vytvrzení nenasycených polyesterových pryskyøic pøi bìžné teplotì nemùže v zásadì probìhnout pouze pøídavkem organického peroxidu. Radikálová formace, která je nezbytná k zapoèetní polymerace, je pøi bìžné teplotì pøi pøídavku pouze organ. peroxidu velmi pomalá. K urychlení radikálové struktury kontrolovanou cestou musí být org. peroxidy použity v kombinaci s vhodnými urychlovaèi. Pro diacylperoxidy jsou všechny typy Lucidolù, Lucipal a Perkadox 16 musí být jako urychlovaèe použity aromatické terciární aminy.

Pro tento úèel jsou vhodné následující aminy:

Accelerator typu NL-63 – N, N-dimethylamilin (DMA)

Accelerator typu NL-64 – N, N.diethylamilin (DEA)

Accelerator typu NL-65 – N, N-dimethylparatoluidin (DMpT)

Každý typ aminu lze dodat v následujících úpravách:

pøípona		vysvìtlivka

-100	technicky èistý produkt

-10P	10% koncentrace v alifatickém esteru

-10S	10% koncentrace ve styrenu

Každý aminový urychlovaè má rozdílný a specifický úèinek na rozklad diacylperoxidu. Je možné správnì urèit typ aminu a dávkování k nastavení rùzného želatinaèního èasu a rychlosti vytvrzení. V tomto pøípadì je vytvrzovací systém vyvinut pro nenasycené polyesterové pryskyøice s velmi krátkým èasem odformování vytvrzeného výrobku.

Vytvrzovací systém dibenzoylperoxiduamin je charakteristický:

necitlivostí vùèi vlhkosti

necitlivostí vùèi pøídavku pigmentù a plnidel

možností aplikace pøi nízkých teplotách kolem 0°C k dosažení požadované rychlosti vytvrzení

Možné nevýhody tohoto systému mohou být:

limitovaný pot life aminového urychlovaèe v UP pryskyøici

žlutohnìdé zabarvení vytvrzeného produktu

nižší UV stabilita vytvrzeného produktu

relativnì vysoká hladina zbytkového styrenu i po dotvrzení, zvláštì pøi vysokém dávkování aminu

Speciální aplikace aminových urychlovaèù spoèívá v jejich využití jako promotorù v ketonperoxid/kobalt vytvrzovacích systéme. V tìchto pøípadech je hlavnì používán Accelerator NL-63-10p ve velmi malých dávkách.

Dávkování:	závisí na zpùsobu použití a pracovních podmínkách:

Accelerator NL-63-10p		0,5-2,0 phr

Vytvrzovací charakteristiky: Tyto charakteristiky jsou determinovány ve vysoce reaktivní ortoftalové pryskyøici. jako diacylperoxid byl v pokusech použit LUCIDOL CH-50X – rychle rozpustný prášek dibenzoylperoxidu.

Gel time pøi 20°C

3 phr LUCIDOL CH-50X + 0.5 phr Acc. Nl-63-10p		46 min.

3 phr LUCIDOL CH-50X + 1.0 phr Acc. NL-63-10p		22 min.

3 phr LUCIDOL CH-50X + 2.0 phr Acc. NL-63-10p	 	10 min.

Vytvrzení 4 mm laminátu pøi 20°C

4 mm laminát byl vyroben ze skelné rohože 450g/m2.

Obsah skla v laminátu je 30%.

Stanovené parametry:

èasovì-teplotní køivka

èas vytvrzení vyjádøený urèením Barcolovy tvrdosti 0-5 a 25-30

obsah zbytkového styrenu po 24 hod. pøi 20°C a po osmihodinovém

dotvrzení pøi 80°C

| 3 phr LUCIDOL CH-50X+1 phr Acc.NL-63-10p | Gel time min. | Doba dosažení špièky exotherm. reakce |
| --- | --- | --- |

Špièka exotherm. reakce

| 0°C |
| --- |
|  | 24 | 31 | 99 |
|  | Barcol | Zbytkový styren |

0-5     25-30

h h

24 h

20°C

%

+ 8h

80°C

| % |
| --- |
| 3 phr LUCIDOL CH-50X+1 phr Acc. NL-63-10p | < 1 | 3.2 | 1.0 |

Accelerator NL-63-10p jako promotor

Urychlovaè NL-63-10p mùže být použit jako velmi úèinný promotor ke zvýšení reaktivity ketonperoxid/kobalt vytvrzovacího systému.

Urychlovaè NL-63-10p jako promotor mùže najít použití v:

standartních ortoftalových pryskyøicích k dosažení krátké želatinaèní doby a rychlého vytvrzení.

Hlavní oblasti použití: polymerní beton, lisování za studena a injektáž (RTM)

speciálních pryskyøicích na bázi bisfenolu A a nebo ve vinylesterových pryskyøicích, když není možné dosáhnout požadované želatinaèní doby jen kobaltovým urychlovaèem.

Použití urychlovaèe NL-63-10p jako promotoru ketonperoxid/kobaltového vytvrzovacího systému je demonstrován v následujících pokusech pøi použití ketonperoxidù BUTANOX M-60, BUTANOX LPT a TRIGONOX 44 B v koncentaci s urychlovaèem NL-49P (1% kobalt) a urychlovaèem NL-51P (6% kobalt)

Gel time at 20°C

standartní ortoftalová pryskyøice

2 phr BUTANOX M-60+1 phr Acc. Nl-49P						7 min

2 phr BUTANOX M-60+1 phr Acc. Nl-49P	+0.5phr Acc. NL-63-10p		4 min.

2 phr BUTANOX M-60+1 phr Acc. Nl-49P	+1.0phr Acc. NL-63-10p		2 min.

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. Nl-49P						8 min

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. Nl-49P	+0.5phr Acc. NL-63-10p		5 min.

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. Nl-49P	+1.0phr Acc. NL-63-10p		3 min.

bisphenol A/fumarat pryskyøice

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P						145 min

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P	+0.5phr Acc. NL-63-10p		  65 min.

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P	+1.0phr Acc. NL-63-10p		  34 min.

bisphenol A/vinylester pryskyøice

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P						  32 min

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P	+0.5phr Acc. NL-63-10p		  22 min.

2 phr BUTANOX LPT+1 phr Acc. Nl-51P	+1.0phr Acc. NL-63-10p		  16 min.

Pot life pøi 20°C

Pot life byl stanoven v UP pryskyøici pøi 20°C

0.1 phr Accelerator NL-63-10p		25 dní

0.2 phr Accelerator NL-63-10p		13 dní

DOPORUÈENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné prostøedky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Instrukce k použití:	Doporuèujeme rozlévat v odvìtraném prostoru.

Používejte èistá náøadí a zaøízení z inertních materiálù (sklo, polyetylén, 	nerezová ocel).

Všechna zaøízení by mìla být uzemnìna.

Nepipetujte ústy.

Nedovolte, aby pøišel urychlovaè do pøímého kontaktu s peroxidem.

Skladovací podmínky:	Skladovat v originálních uzavøených obalech pøi bìžné teplotì v dobøe 	vìtrané místnosti.

Neskladujte spoleènì s organickými peroxidy.

Skladovací stabilita:	Pøi dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita 	6 mìsícù ode dne expedice z AKZO NOBEL.

Likvidace ohnì:	Malé množství uhaste snìhovým nebo práškovým hasícím pøístrojem, poté 	použijte vodu proti zpìtnému samovznícení. K uhašení vìtšího ohnì 	použijte velké množství vody z bezpeèné vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte napø. s Vermikulitem, sme�te smetákem z inertního materiálu       	a zbytky spláchnìte proudem vody. Zneèištìné zbytky pøemístìte na 	bezpeèné místo. Odpad nesmí být uzavøen.

Opatøení:	Dle místních pravidel.

Potøísnìní odìvu:	Zbavte se kontaminovaného odìvu. Zjistìte, zda nebyla zasažena kùže. 	Jestliže ano, omyjte potøísnìné místo a namažte mastí na bázi lanolinu. 	Potøísnìný odìv vyperte bìžným zpùsobem.

Zasažení oèí:	Vyplachujte množstvím vody nejménì 15 minut. Vyhledejte lékaøe.

Zasažení kùže:	Umyjte potøísnìné místo množstvím vody (a mýdla), pak použijte 	lanolinovou  mast.

Požití:	Vypláchnìte ústa, pijte vodu. Vyhledejte lékaøe. Nevyvolávejte zvracení.

Vdechnutí:	Pøesuòte se na èerstvý vzduch, setrvejte v polovzpøímené pozici. Uvolnìte

odìv.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192