Vianova Resins

Technický list

ADDITOL VXT 6225/1

1. Charakteristika

Polymer difenylmetanu-4, 4’-diizokyanát

2. Specifikace v expediční formě

Expediční forma při 25 °C:		neředěná tekutina

Barva:					tmavá, jantarová

Viskozita při 25°C:			180 - 260 mPa.s

Měrná hmotnost při 25 °C:		1,23 g/m3

Bod vzplanutí:			( 200 °C (DIN 51758)

Tlak páry při 25 °C:			( 0,00001 mm Hg

Skladovatelnost při 25 °C1):		6 měsíců

- Doporučená skladovací teplota je 20 - 35 °C. Při teplotách pod 10°C může nastat částečná krystalizace. ADDITOL VWT 6225/1 musí být skladován v těsně uzavřených nádobách chráněn před vlhkým vzduchem. Při kontaktu s vlhkostí nebo vodou vzniká kysličník uhličitý, který může zapříčinit vznik tlaku v uzavřených nádobách: Nebezpečí exploze!  Kromě toho je možná tvorba pevných, nerozpustných polymerů, které mohou ucpat potrubí, ventily apod. Je třeba se vyvarovat styku s mědí a s měděnými slitinami, stejně jako s pozinkovanou povrchovou vrstvou. Ventily a ostatní předměty z těchto materiálů jsou pro skladování a manipulaci s ADDITOLEM VWT 6225/1 nepoužitelné. Doporučena je nerezová ocel nebo měkká, nelegovaná ocel. Neskladovat v otevřených nádobách. S aminy a s alkoholem reaguje ADDITOL VWT 6225/1 exotermicky.

3. Použití

ADDITOL VWT 6225/1 se používá jako reakční přídavek k Viapalu VUP 4759 B a jeho variantám k formulaci polyester-polyuretanového hybridního systému.

ADDITOL VWT 6225/1 se po důkladném smíchání s bezvodým dibenzoylperoxidem se zpracuje v přesně dodrženém poměru s Viapalem VUP 4759 B (popř. s jeho variantami). Přesný poměr je uveden v aktuálním technickém listu Viapalu VUP 4759 B.

Hoechst

Vianova Resins AG

9026								A Company of the Hoechst Group