Vianova Resins

Technický list

ADDITOL VXT 6228

1. Charakteristika

Rozpuštěné termoplasty ve styrenu.

„Low-Shrink“ – aditivum ke snížení smrštění laminátových dílců a dílců z polyester-betonu.

2. Specifikace v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Barva | čirá, bezbarvá tekutina |  |  |
| Dynamická viskozita při 23 °C | 16000-23000 | mPa.s | ISO 2555 |
| Neprchavý podíl, 120 °C/5 min. | 38 + 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Hustota při 20 °C | 0,95 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Skladovatelnost do max. 25 °C bez přístupu světla | 3 | měsíc | - |

3. Použití

Používá se v kombinaci s vysoce reaktivními typy VIAPALu k výrobě forem s velmi dobrým „Low-Shrink“ (LS)-efektem při lisování za tepla (SMC, BMC), tažení profilů a lití (UP-beton).

ADDITOL VXT 6228 se přidává zejména v poměru 20-40 % krátce před zpracováním nenasycené polyesterové pryskyřice.

Hoechst

Vianova Resins AG

9115		A Company of the Hoechst Group

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.