# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list

## BUTANOX HBO-50

Popis produktu: 	Metyletylketonperoxid  v dimetylftalátu.

Čirá a bezbarvá kapalina.

Obsah peroxidu:	33%

Zbytek:	59% dimetylftalát,

8% metyletylketon + dietylenglykol

+ voda

Číslo CAS	1338-23-4; 131-11-3; 78-93-3

Einecs:	2156612; 2050116; 2011590

TSCA:	registrován

Specifikace:	obsah aktivního kyslíku	9,8 – 10,0 %

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C)	1180 kg/m3

viskozita (20°C)	19 mPa.s

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí	nad SADT (teplota, při níž se

produkt samourychleně rozkládá)

SADT	60 °C

teplota samovznícení	281 °C

Rozpustnost:	Nerozpustný ve vodě. Rozpustný ve ftalátech.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením tepla nebo stykem s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, voda, kyselina octová, kyselina mravenčí, kyselina propionová,

metyletylketon

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	1017 mg/kg (MEKP-40%)

LC 50, akutní, vdechnutí (potkan):	17 mg/l (4 hod. doba expozice)

(MEKP-40%)

primární dráždivost pokožky:	žíravý (MEKP-33%)

dráždivost očí:	silně dráždivý/žíravý (MEKP-33%)

Amesův test:	není mutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka BUTANOXU HBO-50 je 30 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	BUTANOX HBO-50 je metyletylketonperoxid (MEKP) určený k vytvrzování

nenasycených polyesterových pryskyřic za přítomnosti kobaltového urychlovače

při pokojových a zvýšených teplotách.

Vytvrzovací systém BUTANOX HBO-50/kobaltový urychlovač je vhodný zejména

pro vytvrzování laminačních pryskyřic a laků, kde je požadována rychlejší

želatinace a počáteční vytvrzovací rychlost, čehož nemůže být dosaženo

Butanoxem M-50. Kromě toho je možná výroba lehce odolných dílů - narozdíl od

vytvrzovacího systému benzoylperoxid/aminový urychlovač.

Pro aplikaci při pokojové teplotě je nutno používat BUTANOX HBO-50 společně

s kobaltovým urychlovačem (např. Accelerator NL-49P).

Dávkování:	V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující                 	dávky peroxidu a urychlovače:

BUTANOX HBO-50	1 - 4  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Accelerator NL-49P	0,5 - 3 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové pryskyřici v kombinaci

s Acceleratorem NL-49P (=1% kobalt) byly stanoveny následující                     	parametry:

Doba želatinace při 20 °C

2 phr BUTANOX HBO-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	  6 minut

2 phr BUTANOX M-50      + 1,5 phr Acc. NL-49P                 12 minut

2 phr BUTANOX HBO-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  4 minut

2 phr BUTANOX M-50      + 1,0 phr Acc. NL-49P                   7 minut

Vytvrzení vrstvy o síle 1 mm nevyztužené pryskyřice při 20 °C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdosti                   	v hodnotách 30, 60  a 120 s.

Perzos:	30	60	120 s

2 phr BUTANOX HBO-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	1,6	3,0	10    h

2 phr BUTANOX M-50      + 0,5 phr Acc. NL-49P	2,4		4,1	13    h

2 phr BUTANOX HBO-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	0,8	2,3    	 8,2  h

2 phr BUTANOX M-50      + 1,0 phr Acc. NL-49P	1,7		3,0 	 9,5  h

Vytvrzení laminátu o síle 4 mm při 20 °C

Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti               	450 g/m2. Obsah skla v laminátu je 30 %.

Byly stanoveny následující parametry:

- časově-teplotní křivka

- rychlost vytvrzení vyjádřená jako doba dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) v hodnotách 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20°C a následně po 8 hodinovém dotvrzení při 80 °C

Doba  	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

2 phr BUTANOX HBO-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	  8	26	58

2 phr BUTANOX M-50      + 0,5 phr Acc. NL-49P	13	36		44

2 phr BUTANOX HBO-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  4	18	79

2 phr BUTANOX M-50 +      1,0 phr Acc. NL-49P	  8	26		64

Barcol	   Zbytkový styren

0-5	  25-30	24 h	+ 8 h

20 °C	80 °C

h		h	%	%

2 phr BUTANOX HBO-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	< 1		12	5,8	0,3

2 phr BUTANOX M-50      + 0,5 phr Acc. NL-49P        3	15	6		0,3

2 phr BUTANOX HBO-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P			< 1	4,7	0,1

2 phr BUTANOX M-50      + 0,5 phr Acc. NL-49P        	  1	5		0,1

Pot life při 20 °C

Pot lives byly stanoveny ve směsi BUTANOXU HBO-50 a neurychlené

polyesterové pryskyřice při 20 °C.

2 phr BUTANOX HBO-50	18 h

4 phr BUTANOX HBO-50	10 h

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel,                	polyetylen, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte kontaktu se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujete ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální              	teplotě + 25 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy,                	kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně

3 měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a smetáku

inertního materiál a zbytek spláchněte vody. Odpad ukliďte na bezpečné místo.

Odpad by neměl být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte větším množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete       	lanolinovou mastí. Vyhledejte lékaře.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Přesunout postiženého na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou                  	polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU TOHOTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577141171, 577142192

Fax:	577141144