# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list

## CYCLONOX LE-50

Popis produktu: 	Cyklohexanonperoxid v dimetylftalátu a diacetonalkoholu.

Čirá kapalina.

Obsah peroxidu:	21%

Zbytek:	79% DMP, DAA, voda

(min. 30% DMP)

Čísla CAS	12262-58-7; 123-42-2; 131-11-3

Einecs:	2355277; 2046267; 2050116

TSCA:	registrován

Specifikace:	obsah aktivního kyslíku	5,2 – 5,5 %

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C)	1075 kg/m3

viskozita (20°C)	16 mPa.s

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí	nad SADT (teplota, při níž se

produkt samourychleně rozkládá)

SADT	50 °C

teplota samovznícení	> 380°C

Rozpustnost:	Nerozpustný ve vodě. Rozpustný v organických rozpouštědlech.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením tepla nebo při styku s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, kyselina adipová, cyklohexanon, voda.

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	1155 mg/kg

LC 50, akutní, vdechnutí (potkan):	> 5,0 ppml (4 hod. doba expozice)

(MEKP-40%)

primární dráždivost pokožky:	silně dráždivý

dráždivost očí:	silně dráždivý/žíravý

Ames test:	mutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka CYCLONOXU LE-50 je 30 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	CYCLONOX LE-50 je univerzální cyklohexanonperoxid určený k vytvrzování

nenasycených polyesterových pryskyřic za přítomnosti kobaltového urychlovače

při pokojových a zvýšených teplotách.

Vytvrzovací systém CYCLONOX LE-50/kobaltový urychlovač je vhodný zejména

pro vytvrzování laků, stříkacích tmelů a pro ruční laminaci a aplikace stříkáním.

Kromě toho je možná výroba lehce odolných dílů - narozdíl od vytvrzovacího

systému benzoylperoxid/aminový urychlovač.

CYCLONOX LE-50 vykazuje ve srovnání s BUTANOXEM M-50 pozvolnější

vytvrzení s nižší špičkou exotermu.

CYCLONOX LE-50 je k dostání také jako směs s etylacetátem převážně pro

aplikace jako tužidlo pro stříkací tmely. Tato formulace, CYCLONOX LE-33EA,

je směsí ze 67 hmotnostních dílů CYCLONOXU LE-50 a 33 hmotnostních dílů

etylacetátu.

Pro aplikaci při pokojové teplotě je nutno používat CYCLONOX LE-50 společně

s kobaltovým urychlovačem (např. Accelerator NL-49P).

Dávkování:	V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující                 	dávky peroxidu a urychlovače:

CYCLONOX LE-50	1 - 4  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Accelerator NL-49P	0,5 - 3 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové pryskyřici v kombinaci

s Acceleratorem NL-49P (=1% kobalt) byly stanoveny následující                     	parametry:

Doba želatinace při 20 °C

2 phr CYCLONOX LE-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	11 minut

2 phr BUTANOX M-50     + 0,5 phr Acc. NL-49P	12 minut

2 phr CYCLONOX LE-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  6 minut

2 phr BUTANOX M-50     + 1,0 phr Acc. NL-49P	  7 minut

Vytvrzení vrstvy o síle 1 mm nevyztužené pryskyřice při 20 °C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdosti                   	v hodnotách 30, 60  a 120 s.

Persoz:	30	60	120 s

2 phr CYCLONOX LE-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	2,5	5,5	22    h

2 phr BUTANOX M-50     + 0,5 phr Acc. NL-49P	2,4	4,1	13    h

2 phr CYCLONOX LE-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	1,6	4,0	18    h

2 phr BUTANOX M-50     + 1,0 phr Acc. NL-49P	1,7	3,0	  9,5 h

Vytvrzení laminátu o síle 4 mm při 20 °C

Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti               	450 g/m2. Obsah skla v laminátu je 30 %.

Byly stanoveny následující parametry:

- časově-teplotní křivka

- rychlost vytvrzení vyjádřená jako doba dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) v hodnotách 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20°C a následně po 8 hodinovém dotvrzení při 80 °C

Doba  	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

2 phr CYCLONOX LE-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	10	29	40

2 phr BUTANOX M-50     + 0,5 phr Acc. NL-49P	13	36		44

2 phr CYCLONOX LE-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	  5	17	50

2 phr BUTANOX M-50     + 1,0 phr Acc. NL-49P	  8	26		64

Barcol	   Zbytkový styren

0-5	  25-30	24 h	+ 8 h

20 °C	80 °C

h		h	%	%

2 phr CYCLONOX LE-50 + 0,5 phr Acc. NL-49P	5		23	6,5	0,6

2 phr BUTANOX M-50     + 0,5 phr Acc. NL-49P	3	15	6		0,3

2 phr CYCLONOX LE-50 + 1,0 phr Acc. NL-49P	< 1	  8	5,8	0,5

2 phr BUTANOX M-50     + 1,0 phr Acc. NL-49P		  1	5		0,1

Pot life při 20 °C

Pot lives byly stanoveny ve směsi CYCLONOXU LE-50 a neurychlené,

nenasycené, polyesterové pryskyřice při 20 °C.

2 phr CYCLONOX LE-50	35 h

4 phr CYCLONOX LE-50	21 h

Barvy:	BUTANOX M-50 je k dostání v barvách: modrá, žlutá-A, červená-YM

a červená-YM 1/6.

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít na obličej a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel,                	polyetylén, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte styku se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální              	teplotě + 25 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy,                	kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová

mýdla). Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně

3 měsíce od odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace požáru:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a

smetáku z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad ukliďte

na bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte velkým množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete       	lanolinovou mastí.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou                  	polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA, spol s  r. o.

Provozovna:	K pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	067/7141 171, 7142 192

Fax:	067/7142 144