Vianova Resins

Technický list	VIAPAL Gelcoat

VUP 4647 BES

- Nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi kyseliny isoftalové a neo-pentylglykolu, vysoce tixotropní, předurychlená a stabilizovaná proti účinkům světla.

- Určena pro nanášení stříkáním.

- Pro výrobu světlých, průzračných tenkých vrstev dílů z  umělého mramoru.

- S velmi dobrou odolností proti povětrnostním vlivům, horké vodě                  a chemikáliím; vhodná zejména pro výrobu sanitárních dílů,               u kterých dochází k namáhání teplotními změnami.

# Specifikace VIAPALu Gelcoat VUP 4647 BES v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C | vysoce tixotropní | -- | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 55 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | modrošedá s nádechem do růžová, kalná | -- | -- |
| Hustota při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP 50 vysoce aktivní | 11 +/- 4 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  VIAPALu Gelcoat VUP 4647 BES ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 39 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu*) | 45 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení *) | 1,5 | % | DIN 53455 |
| Nasákavost*) | 27 0,21 | mg % | DIN 53495 3L-23-168 h-W |

*) Hodnoty základní pryskyřice

Zpracování

VIAPAL Gelcoat VUP 4647 BES je nastaven na nanášení stříkáním. Pro vytvrzení by měl být použit metyletylketonperoxid (Butanox M-50), přičemž by dávkování nemělo klesnou pod 1%     a převýšit 3%. VIAPAL Gelcoat VUP 4647 BES se nanáší v tloušťce vrstvy 0,4 -0,6 mm      (cca 600 - 700 g gelcoatu /m2) a to buď zařízením na stříkání gelcoatu, nebo stříkací pistolí (trysky 2-3 mm, tlak vzduchu 1-3 bary, množství vzduchu cca 250 l/min.).

Nanášení následuje ve více vrstvách přerušovaně s krátkými pauzami na odvětrání; čímž se zabrání stékání a vzniku  vzduchových bublin. Je nutno zajistit, aby tlakový vzduch ke stříkání, neobsahoval ředidlo, olej a vodu.

Teplota při zpracování (t.j. teplota místnosti!, gelcoatu a formy) nesmí být nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená, je možno pokračovat v nanášení směsi pryskyřice s plnivem. Dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Pozor:	VIAPAL Gelcoat VUP 4647 BES obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita                  se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom                                             případě nutné přidat max. 0,2 % urychlovače Co 1. Větší množství urychlovače by nemělo být přidáváno, protože s tím může změnit světla barva vytvrzeného filmu gelcoatu.

Hoechst

Vianova Resins AG

9026								Ein Unternehmen der Hoechst Gruppe

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.