Vianova Resins

Technický list	VIAPAL Gelcoat

VUP 4750 BE

Nenasycená polyesterová pryskyřice - na bázi kyseliny izoftalové

- vysoce tixotropní, předurychlená

- určena k výrobě gelcoatových vrstev sklem vyztužených laminátů – pro nanášení štětcem

- k dodání ve všech barevných odstínech dle VIAPAL-barevné škály

- velmi rychlé vytvrzování, prstová zkouška možná po velmi krátké době

- vysoká povrchová tvrdost, dobrá odolnost proti povětrnostním vlivům    a účinkům mořské vody

- vhodná pro výrobu průmyslových laminátů, lodí, fasádních elementů       a nádrží na vodu

Specifikace VIAPAL Gelcoatu VUP 4750 BE v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C | vysoce tixotropní | -- | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min./0,8 g | 65,5 – 69,5 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | růžová, matná | -- | -- |
| Hustota (kapaliny) při 20 °C | cca. 1,26 | g/cm3 | VLN 067 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN EN ISO 1523 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP (33%) | 13 – 18 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  VIAPAL Gelcoatu VUP 4750 BE ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 30 – 34 | -- | DIN EN 59 |
| Pevnost v tahu | 65 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Protažení do přetržení | 3,5 | % | DIN EN ISO 527-2 |

Zpracování

VIAPAL Gelcoat VUP 4750 BE se nanáší štětcem. Aby se docílilo stejnoměrné tloušťky gelcoatu, je vhodné jej nanášet ve dvou vrstvách, přičemž první vrstvu je nutné nechat vytvrdnout. K dosažení tloušťky gelcoatové vrstvy 0,4 - 0,6 mm se doporučuje nanést 500 -      - 850 g/m2.

Teplota směsi gelcoatu a tužidla i teplota formy nesmí být při nanášení nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená, je možno pokračovat v další laminaci. Dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Nářadí: 	Plochý štětec s měkkým vlasem a nelakovaným držadlem. VIAPAL Gelcoat VUP            4750 BE má být nanášen pouze dokonale suchým štětcem, který nesmí obsahovat jakákoliv rozpouštědla.

Pozor:	VIAPAL Gelcoat VUP 4750 BE obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita     se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutné přidat 0,5 - 1 % urychlovače CO 1.

CYTEC

Surface Specialties

3.0/03.05.2005

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.