## Cytec Surface Specialties

Technický list	VIAPAL Gelcoat

VUP 4780 BE

Nenasycená polyesterová pryskyřice

na bázi kyseliny izoftalové a neopentylglykolu

- vysoce tixotropní, předurychlená

- určena k výrobě gelcoatových vrstev sklem vyztužených laminátů

- pro nanášení štětcem

- k dodání ve všech barevných odstínech dle VIAPAL-barevné škály

- s velmi dobrými vlastnostmi při zpracování: brzké odvzdušnění, velmi rychlé vytvrzování, prstová zkouška možná po velmi krátké době,              minimální tvorba pórů, barevná stálost také při rozdílných tloušťkách vrstev

- vhodná pro výrobu  laminátů, které jsou vystaveny působení vody           a chemikálií i při vyšších teplotách, jako např. lodí, fasádních elementů, sanitárních zařízení, bazénů atd.

Specifikace VIAPAL Gelcoatu VUP 4780 BE v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | vysoce tixotropní | -- | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min./0,8 g | 67 – 71 | % | DIN 55671 |
| Barva | růžová, kalná | -- | -- |
| Hustota (kapaliny) při 20 °C | cca. 1,17 | g/cm3 | VLN 067 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN EN ISO 1523 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP (33%) | 8 – 18 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  VIAPAL Gelcoatu VUP 4780 BE ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 35 – 39 | -- | DIM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 65 | MPa | DIN EN ISO 527-2 |
| Protažení do přetržení | 4,2 | % | DIN EN ISO 527-2 |

Zpracování

VIAPAL Gelcoat VUP 4780 BE se nanáší štětcem. K dosažení rovnoměrné  tloušťky vrstvy je vhodný dvojitý nátěr, přičemž první nátěr je třeba nechat vytvrdit. Doporučené nanášené množství pro tloušťku vrstvy  0,4 - 0,7 mm činí cca 500 - 850 g/m2).

Nános se provádí ve více vrstvách, přerušovaně s krátkými pauzami pro odvětrání. Tím se zabrání stékání a zadržování vzduchu. Je třeba zajistit, aby rozprašovací vzduch neobsahoval žádná ředidla, olej a vodu.

Teplota gelcoatové směsi i teplota  formy nesmí být nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená, je možno pokračovat v další laminaci. Dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Nářadí: 	plochý štětec s měkkým vlasem a nelakovaným držadlem. VIAPAL Gelcoat VUP            4780 BE má být nanášen pouze dokonale suchým štětcem, který nesmí obsahovat jakákoliv rozpouštědla.

Pozor!	VIAPAL Gelcoat VUP 4780 BE obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita     	se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom             	případě nutné přidat 0,5 - 1 % urychlovače CO 1.

Cytec

Surface Specialties

3.0/03.05.2005

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.