Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

Gelcoat 935 BE

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- vysoce tixotropní, předurychlená

- pro nanášení štětcem

- s velmi dobrou odolností proti monomernímu styrenu

- s vysokým protažením a rázovou houževnatostí

- k dodání také v barevném odstínu 6005 mechová zeleň a 9127 knoflíková čerň

- určena k výrobě gelcoatových vrstev na formách z polyesterových pryskyřic, vyztužených skelnými vlákny

- výše uvedené vlastnosti VIAPAL Gelcoatu 935 BE se plně projeví, když se jako následná nárazníková vrstva nanese VIAPAL VUP 4774 BET.

Specifikace VIAPAL Gelcoatu 935 BE v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C | vysoce tixotropní | -- | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 66 +/-2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | růžová, kalná | -- | -- |
| Hustota při 20 °C | 1,12 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP 50 vysoce aktivní | 20 +/- 5 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  VIAPAL Gelcoatu 935 BE ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 33 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu*) | 70 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení *) | 4 | % | DIN 53455 |
| Pevnost ohybu*) | 130 | N/mm2 | DIN 53452 |
| Teplota skelného přechodu | 94 | °C | DIN 53455 |

*) Hodnoty základní pryskyřice

Zpracování

VIAPAL Gelcoat 935 BE se nanáší štětcem. Pro nanesení vrstvy s dobrou krycí schopností    a k dosažení stejnoměrné tloušťky, je vhodné nanášet Gelcoat ve dvou vrstvách, přičemž první vrstvu je nutné nechat vytvrdnout – zkouška prstem1).

K dosažení tloušťky gelcoatové vrstvy 0,7 - 0,9 mm se doporučuje nanést 800 - 1000 g/m2.

Teplota směsi gelcoatu a tužidla i teplota formy nesmí být při nanášení nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená – zkouška prstem1), je možno pokračovat v další laminaci.

1) Zkouška prstem:  dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Nářadí: 	Plochý štětec s měkkým vlasem a nelakovaným držadlem. Gelcoat 935 BE má být nanášen pouze dokonale suchým štětcem, který nesmí obsahovat jakákoliv rozpouštědla.

Pozor:	VIAPAL Gelcoat 935 BE obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutné přidat 0,5 - 1 % urychlovače CO 1.

Hoechst

Vianova Resins AG

9046								Ein Unternehmen der Hoechst Gruppe

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.