## CYTEC

# Surface Specialties

Technický list

### Gelcoat VUP 4831 BE / 5262

Nenasycená polyesterová pryskyřice

na bázi kyseliny izoftalové a neopentylglykolu

- vysoce tixotropní, předurychlená, se zvýšenou skladovací stabilitou

- určena k výrobě gelcoatových vrstev sklem vyztužených laminátů -                    - stříkáním

- s velmi dobrými vlastnostmi při zpracování: brzké odvzdušnění, velmi rychle protvrzená, prstová zkouška možná po velmi krátké době,              minimální tvorba pórů, barevná stálost také při rozdílných tloušťkách vrstev

- vhodná pro výrobu  laminátů, které jsou vystaveny působení vody, zejména bazénů.

Specifikace Gelcoatu VUP 4831 BE/5262 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamická viskozita 50 (23°C; 4) Dynamická viskozita 1 (23°C; 4) | 1.800-2.300 36.000-48.000 | mPa. s | VLN 236 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 61,5 – 65,5 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Hustota při 20 °C | 1,19 | g/cm3 | VLN 067 |
| Bod vzplanutí | 29,5 | °C | (DIN 53213) T1 |
| Skladovatelnost do 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | -- |
| Doba želatinace při 20 °C s 2 % MEKP 33% | 10-18 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

Charakteristika  Gelcoatu VUP 4831 BE/5262 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 37+/- 2 | -- | DIN EN 59 |
| Pevnost v tahu*) | 65 | MPa | DIN EN ISO 527 |
| Protažení *) | 4,2 | % | DIN EN ISO 527 |
| Pevnost v ohybu | 127 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Modul pružnosti | 3200 | MPa | DIN EN ISO 178 |
| Rázová pevnost (Charpy) | 20 | kJ/m2 | DIN EN ISO 179-1 |
| Teplota skelného přechodu | 99 | °C | DIN EN 61006 |

*) Hodnoty základní pryskyřice

Zpracování

Gelcoat VUP 4781 BE/5262 se nanáší stříkáním v tloušťce vrstvy 0,4 -0,6 mm (cca 600 -  700 g gelcoatu na m2) a sice buď zařízením na stříkání gelcoatu, nebo stříkací pistolí           (trysky 2-3 mm, tlak vzduchu 1-3 bary, množství vzduchu cca 250 l/min.)

Jako tvrdidlo by měl být použit metyletylketonový peroxid (BUTANOX M-50), jehož dávkování se má pohybovat v rozsahu od 1% až do 3%.

Nános se provádí ve více vrstvách, přerušovaně s krátkými pauzami pro odvětrání. Tím se zabrání stékání a zadržování vzduchu. Je třeba zajistit, aby rozprašovací vzduch neobsahoval žádná ředidla, olej a vodu.

Teplota při zpracování (tzn. teplota místnosti, gelcoatu a formy) nesmí být nižší než 20 °C!

Pokud je gelcoatová vrstva dostatečně vytvrzená, je možno pokračovat v další laminaci. Dostatečného vytvrzení je dosaženo, pokud při doteku prstem nezůstane na prstu žádný gelcoat, přestože je povrch nanesené vrstvy ještě lepivý.

Doba zpracování je různá v závislosti na dávce peroxidu.

Pro dodržení optimálního vzhledu doporučujeme použít vždy stejnou šarži gelcoatu pro daný výrobek. Pokud to není možné, smíchejte šarže dohromady a dobře zhomogenizujte.

Pozor!	Gelcoat VUP 4831 BE/5262 obsahuje kobaltový urychlovač, jehož reaktivita     	se může během skladování snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom             	případě nutné přidat přidat 0,5 - 1 % urychlovače CO 1.

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.