# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list

## PERKADOX 16

Popis produktu: 	Bis (4-tert-butylcyklohexyl) peroxydikarbonát.

Bílý prášek.

Číslo CAS:	15520-11-3

Einecs:	2395571

TSCA:	registrován

Specifikace:	obsah: 	94,0 – 97,0%

anorganický + organický hydrolytický chlorid: 	  0,4% max.

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C):	1130 kg/m3

sypná hustota:	450 – 480 kg/m3

bod tání: 	> 70°C

Bezpečnostní charakteristiky:

SADT:	40°C

teplota samovznícení:	> 380°C

Rozpustnost:	ve vodě (0°C):	< 25 mg/kg

v acetonu (20°C):	20% w/w

v xylenu (20°C):	34% w/w

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením tepla nebo stykem s redukčními činidly dochází

k prudkému rozkladu. Nikdy nesměšujte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	oxid uhličitý, 4-tert-butylcyklohexanol, 4-tert-butylcyklohexanon.

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):	> 5000 mg/kg

dráždivost očí:	mírně dráždivý

primární dráždivost kůže:	není dráždivý

Amesův test:	není mutagenní

Balení:	Standardní balná jednotka PERKADOXU 16 je 20 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	PERKADOX 16 (Bis(4-tert-butylcyklohexyl)peroxydikarbonát) je pevný

peroxydikarbonát určený k vytvrzování nenasycených polyesterových pryskyřic a

metakrylátových pryskyřic, hlavně při teplotách od 60°C.

PERKADOX 16 není z důvodu zakalení v konečném produktu určený pro výrobu

čirých odlitků a k povrchové úpravě. V tomto případě se doporučuje

Perkadox 16S.

PERKADOX 16 má při zvýšených teplotách vysokou reaktivitu (což se projevuje

na nízké iniciační teplotě) a při okolních teplotách má relativně dlouhý potlife.

PERKADOX 16 je používán především v kombinaci s nízce reaktivním

peroxidem, aby bylo zajištěno dobré konečné vytvrzení. Kombinace

PERKADOXU 16 s např. TRIGONOXem C, TRIGONOXem 29-B50,

TRIGONOXem 21 nebo LUCIDOLem CH-50X mohou být proto úspěšně

používány pro takové aplikace, při nichž je nutná dlouhá doba želatinace nebo

doba zpracovatelnosti při pokojové teplotě ve spojení s rychlým vytvrzením při

zvýšených teplotách od např. 60 do 140°C. Oblasti použití: pultruze, vinutí, výroba

umělého mramoru.

Dávkování:	V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující                 	dávky peroxidu a urychlovače:

PERKADOX 16 jako takový	1 - 2 phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

PERKADOX 16 v kombinaci

s ostatními peroxidy		0,5 - 1 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové nenasycené polyesterové pryskyřici

byly stanoveny následující parametry použití:

## Iniciační teplota

1 phr PERKADOX 16	40 °C

Doba želatinace při 100 °C

1 phr TRIGONOX C 		10 minut

1 phr TRIGONOX C      + 0,5 phr PERKADOX 16              	  2 minuty

1 phr TRIGONOX C      + 1,0 phr PERKADOX 16	  1,2 minuty

### Potlife při 20°C

1 phr PERKADOX 16		  2 dny

1 phr TRIGONOX C   		56 dnů

1 phr TRIGONOX C      + 0,5 phr PERKADOX 16	  8 dnů

1 phr TRIGONOX C      + 1,0 phr PERKADOX 16	  2 dny

Časově – teplotní křivky při zvýšené teplotě

Časově teplotní křivky byly zjištěny při 60°C, 100°C a 140°C k demonstraci použití

PERKADOXu 16 v kombinaci s ostatními peroxidy v pultruzi.

Podle křivek byla vypočítána doba dosažení maximální teploty exotermu jako údaj

pro rychlost vytvrzení.

Doba dosažení maximální

teploty exotermu

při		při	při

60°C	100°C	140°C

(hod.)	(min.)	(min.)

1 phr TRIGONOX 29-B50 	5,5	7,7	 2,8

1 phr TRIGONOX 29-B50  + 1 phr PERKADOX 16	0,25	2,4	 1,4

1 phr TRIGONOX C		     24            13,5    	 3,5

1 phr TRIGONOX C  + 1 phr PERKADOX 16	0,25	2,1 	 1,4

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel,                	polyetylen, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte kontaktu se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujete ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky těsně uzavřené na dobře větraném místě při maximální              	teplotě + 20 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy,                	kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, sikativa, kovová mýdla).

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení doporučených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně

3 měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smeťte pomocí lopatky a smetáku z inertního materiálu a zbytek spláchněte vodou.

Odpad ukliďte na bezpečné místo. Odpad nesmí být skladován v uzavřeném

zásobníku.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Vysvléci zašpiněný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte větším množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete       	lanolinovou mastí. Vyhledejte lékaře.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Zajistit přísun čerstvého vzduchu, klid, zaujmout polovzpřímenou polohu. Uvolnit

oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU TOHOTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144