# AKZO NOBEL

POLYMER CHEMICALS B.V.     Technický list

## PROMOTOR D

Popis produktu: 	N, N - dietylacetonamid

Čirá nažloutlá kapalina.

Číslo CAS	2235-46-3

Einecs:	2187923

TSCA:	registrován

Specifikace:	obsah účinné látky	98.0 % min.

voda	0.5 % max.

Fyzikální vlastnosti:	hustota (20°C)	994 kg/m3

viskozita (20°C)	nedefinováno

bod tání	pod –73°C

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vzplanutí	94°C otevřený kelímek

teplota samovznícení	220 °C

Rozpustnost:	Rozpustný ve vodě a různých organických rozpouštědlech.

Nebezpečné reakce: 	nejsou známy

Hlavní produkty

rozkladu:	nespecifikován

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní, orálně (potkan):		4760 mg/kg

Balení:	Standardní balná jednotka pro PROMOTOR D je 25 kg netto. Menší balení je

možné na požádání.

Použití:	PROMOTOR D, N, N-dietylacetonamid je promotor používaný ke zvýšení reaktivity vytvrzovaného systému na bázi ketonperoxidu/kobaltu u celé řady nenasycených polyesterových pryskyřic – standardní ort- a izoftalové UP pryskyřice, pryskyřice na bázi bisfenolu A/fumaratu a vinylesterové pryskyřice.

Může bát použit jako náhrada Acceleratoru NL-63-100 (N, N dimetylanilin).

Ve srovnání s výše uvedeným aminem vykazuje Promotor D nižší toxicitu a nezpůsobuje žlutohnědé zabarvení.

Dávkování:	V závislosti na způsobu zpracování, typu UP pryskyřice a pracovních podmínkách se doporučuje následující rozpětí: Promotor D 0,1-2% vztaženo k množství pryskyřice.

Vytvrzovací

charakteristiky:	Působení Promotoru D bude patrné v následujících experimentech sledujících gel time a časově teplotní křivku vytvrzování v různých pryskyřicích ve srovnání s s Acceleratorem NL-63-100 nebo Acceleratorem NL-63-10p (N,N-dimetylanililn v dibutylftalátu)

Doba želatinace při 20 °C

- standardní ortoftalová pryskyřice

2 phr BUTANOX M-50 + 1 phr Acc. NL-49P			8 min

2 phr BUTANOX M-50 + 1 phr Acc. NL-49P+ 1 phr Acc. NL-63-10P	2 min

2 phr BUTANOX M-50 + 1 phr Acc. NL-49P + 1 phr Promotor D		2 min

2 phr TRIGONOX 44B + 1 phr Acc. NL-49P			7 min

2 phr TRIGONOX 44B + 1 phr Acc. NL-49P + 1 phr Acc. Nl-63-10P	2 min

2 phr TRIGONOX 44B + 1 phr Acc. Nl-49P + 1 phr Promotor D		2 min

- fumaratová pryskyřice na bázi bisfenolu A

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-51P			145 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-51P+ 0,5 phr Acc. NL-63-10P	15 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-51P + 0,2 phr Promotor D		15 min

- vinylesterová pryskyřice na bázi bisfenolu A

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P			46 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P+ 0,2 phr Acc. NL-63-100	18 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P + 0,3 phr Promotor D		18 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. NL-49P			45 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. NL-49P + 0,4 phr Acc. Nl-63-100	30 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. Nl-49P + 0,2 phr Promotor D		30 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. Nl-49P + 0,4 phr Promotor D		24 min

- vinylesterová pryskyřice / novolak

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P			40 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P+ 0,2 phr Acc. NL-63-100	17 min

2 phr BUTANOX LPT + 1 phr Acc. NL-49P + 0,4 phr Promotor D		18 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. NL-49P			39 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. NL-49P + 0,2 phr Acc. Nl-63-100	28 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. Nl-49P + 0,1 phr Promotor D		29 min

2 phr TRIGONOX 239 + 1 phr Acc. Nl-49P + 0,2 phr Promotor D		24 min

Časově teplotní křivka při 20°C

Časově teplotní křivka je sledována ve 25 ml

- čisté standardní ortoftalové pryskyřice

- směsi 100 dílů stand. ort. pryskyřice a 200 dílů plniva z křemičitého písku

- čistá pryskyřice:

Doba  	Doba	Špička

želati-	dosažení	exoterm.

nace	špičky	reakce

exoterm.

reakce

min.	min.	°C

2 phr BUTANOX M-50+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Acc. NL-63-10P	1,6	9,4	165

2 phr BUTANOX M-50+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Promotor D	1,5	7,6		172

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Acc. NL-63-10P	 1,7          6,0	168

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Promotr D              2,0          6,8               168

- směs pryskyřice / plnivo

2 phr BUTANOX M-50+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Acc. NL-63-10P      3,1        25,4           58

2 phr BUTANOX M-50+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Promotor D	       3,3        17,5            77

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Acc. NL-63-10P	 3,5          12,4	86

2 phr TRIGONOX 44B+1 phr Acc. NL-49P+0,5 phr Promotor D             4,0          12,9            86

¨

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. nerezová ocel,                	polyetylén, sklo).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte styku se rzí.

Peroxid s urychlovačem nikdy nesmí přijít do přímého styku.

Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximální              teplotě + 25 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy,                kyseliny, zásady, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, kovová mýdla).  Nikdy neodvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita nejméně

6 měsíců po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste práškem nebo CO2; potom použijte vodu, aby se zabránilo

opětovnému vznícení. Větší požár likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné

vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a smetáku z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad ukliďte na bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Odstraňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena kůže. Pokud ano,

omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete lanolinovou mastí.

Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení kůže:	Umyjte potřísněné místo větším množstvím vody a mýdla, poté ošetřete       	lanolinovou mastí.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Postiženého přivést na čerstvý vzduch, zajistit klid, zaujmout polovzpřímenou                  	polohu. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE V BEZPEČNOSTNÍM LISTU K TOMUTO PRODUKTU.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144