Vianova Resins

VIAPAL

TOPCOAT 960 B

Postup při zpracování

- Všeobecně

Viapal TOPCOAT 960 B je nenasycená polyesterová pryskyřice s vysokou odolností proti chemikáliím, tixotropní, obsahuje urychlovač a má schopnost zasychat na vzduchu. Díky svým tixotropním vlastnostem je možno Viapal TOPCOAT 960 B nanášet na svislé plochy až do tloušťky vrstvy 0,6 mm.

Viapal TOPCOAT 960 B je určen pro konečný nátěr sklem vyztužených polyesterových laminátů, u nichž je vyžadována velmi dobrá odolnost proti působení chemikálií a povětrnostní odolnost.

- Zpracování

Viapal TOPCOAT je možno nanášet štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí. Při použití stříkací pistole je nutné Viapal TOPCOAT 960 B zředit směsí bezvodého acetonu a styrenu (1 : 1) v množství 20-30 % na konzistenci, vhodnou ke stříkání.

Pro nanášení Viapalu TOPCOAT 960 B je možné použít štětec s měkkým vlasem a nelakovaným držadlem. Štětec musí být naprosto suchý a nesmí obsahovat žádná rozpouštědla.

Při použití stříkací pistole je nutné dodržovat následující parametry:

- průměr trysky	2 – 3 mm

- tlak vzduchu	1 – 3 atp.

- množství vzduchu 	250 l/min.

Viapal TOPCOAT 960 B je možné nanášet i jednokomponentním zařízením pro stříkání gelcoatu.

Laminát, na který má být Viapal TOPCOAT nanášen, musí být vytvrzený a jeho povrch upravený, tzn. že otvory nebo prohlubně musí být zarovnány polyesterovým tmelem. Tmelená místa i vyčnívající skelná vlákna musí být obroušena brusným papírem. Prach vzniklý broušením musí být pečlivě odstraněn.

Pro nátěr 1 m2 laminátové plochy se připraví směs podle následující receptury:

500 g	Viapal TOPCOAT 960 B

Pro natírání:	příp. 50 g	styren

50 g	pigmentová pasta

15 cm3	iniciátor Butanox M-50

Doba zpracovatelnosti při 20 °C je cca 15 minut.

Doba skladovatelnosti směsi bez přidání iniciátoru je minimálně 1 týden.

500 g	Viapal TOPCOAT 960 B

Pro stříkání:	 50 g	pigmentová pasta

100-150  g	směs rozpouštědel (aceton : styren  = 1 : 1)

15 cm3	iniciátor Butanox M-50

Doba zpracovatelnosti při 20 °C je cca 15 minut.

Doba skladovatelnosti směsi bez přidání iniciátoru je minimálně 1 týden.

V recepturách se uvedené složky míchají v daném pořadí.

Pro dosažení maximální odolnosti proti chemikáliím je nutné výrobek, natřený Viapalem TOPCOAT 960 B, po minimálně 12-ti hodinovém vytvrzování při teplotě místnosti ještě následně dotvrdit při teplotě 70-80 °C po dobu 24 hodin.

V případě, že výrobky budou používány v potravinářském průmyslu, musí být vystaveny po dobu minimálně 3 hodin působení syté páry o teplotě 120 °C.

## Vady TOPCOATU a jejich odstranění

| Vada | Příčina | Odstranění |
| --- | --- | --- |
| Krátery | Znečištěný povrch laminátu (např. olejem, vodou, prachem, separátorem apod.) Kapky vody. Kapky oleje. | Povrch laminátu očistit (podle potřeby odmastit, příp. osušit). Zkontrolovat odlučovač vody u kompre-soru. Zkontrolovat odlučovač oleje u kompre-soru. |
| Trhliny | Topcoat je nanesen v příliš silné vrstvě. Povrch laminátu má příliš mnoho pryskyřice. | Maximální tloušťka vrstvy 0,8 mm. Nepracovat s přebytkem pryskyřice. |
| Lepivý povrch | Nedostatečné vylučování parafinu pro příliš vysokou teplotu při zpracování. Příliš vysoká koncentrace par styrenu. | Výrobek chránit před přímými slunečními paprsky. Zajistit lepší větrání. |
| Tvorba fleků | Nedostatečné vylučování parafinu v urči- tých místech vlivem nerovnoměrného rozmíchání iniciátoru. Nedostatečné vytvrzení. | Dobu míchání po přidání iniciátoru prodloužit nebo použít vhodnější míchací zařízení. Prodloužit dobu vytvrzování při minimální teplotě 18 °C (min. 1 týden). |

Aby se vyloučily následné škody po delším namáhání výrobku, je bezpodmínečně nutné dodržovat v recepturách udávaná množství iniciátoru, urychlovače a ředidla, jakož i podmínky zpracování (teplota minimálně 18 °C – maximálně 30 °C!!!)

Dodává:	POLYVIA NOVA s.r.o., Zlín

Tel. 577141171, 577142192

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.