AKZO NOBEL 			Technický list

TRIGONOX 44B

Popis produktu: 	acetylacetonperoxid  v rozpouštědle

- čirá tekutina

Obsah peroxidu:	33%

Složení:	67% dietylenglykol + voda +

+ diacetonalkohol

CAS No.	37187-22-7; 123-42-2; 111-46-6

Einecs:	2533849; 2046267; 2038722

TSCA:	registrován

Specifikace:	barva	50 Pt-Co max.

obsah aktivního kyslíku	4,0 - 4,2 %

Fyzikální vlastnosti:	měrná hmotnost (20°C)	1055 kg/m3

viskozita (20°C)	21 mPa.s

Bezpečnostní charakteristiky:

bod vznícení	nad SADT*

SADT	60 °C

teplota samovznícení	( 380 °C

Rozpustnost:	Rozpustný ve vodě a alkoholech.

Nebezpečné reakce: 	Oxidační činidlo. Působením horka nebo při kontaktu s redukčními činidly             	dochází k nebezpečné rozkladné reakci. Nikdy nemíchejte s urychlovači.

Hlavní produkty

rozkladu:	kysličník uhličitý, acetylaceton, směs alifatických kyselin, voda

Toxikologické údaje:	LD 50, akutní orální požití (krysa):	( 2000 mg/kg

primární dráždivost pokožky:	nedráždivý

dráždivost očí:	mírně dráždivý, dráždí oči

Balení:	Standardní balení Trigonoxu 44B je 30 kg netto. Menší balení jen na              	požádání.

Použití:	Trigonox 44B je acetylacetonperoxid, určený k vytvrzování nenasycených           	polyesterových pryskyřic, za přítomnosti kobaltového urychlovače při             	běžných a zvýšených teplotách.

Vytvrzovacím systémem Trigonox 44B/kobaltový urychlovač lze                   	dosáhnout podstatně rychlejšího vytvrzení ve srovnání se systémem

MEKP/kobaltový urychlovač a to jak při teplotách běžných, tak                            	i zvýšených. želatinační doba Trigonoxu 44 B a Butanoxu M-50 je                   	srovnatelná.

Trigonox 44B je vhodný tam, kde je vyžadována rychlá obrátkovost              	forem, např. lisování za studena nebo RTM.

Systém Trigonox 44B/kobalt vykazuje vyšší PEAK EXOTHERM než               	systém MEKP/kobalt. Proto se nedoporučuje používat tam, kde jsou                        	vyráběny silné dílce bez mezilaminačních přestávek. Při nízkých teplotách            	lze dosáhnout požadované rychlosti vytvrzení vyšší dávkou kobaltového                	urychlovače nebo přídavkem Acceleratoru NL-63-100 (N,N-dimetylanilin)             	jako promotoru.

Dávkování:	V závislosti na zpracovatelských podmínkách jsou doporučeny následující                 	dávky peroxidu a urychlovače:

Trigonox 44B	1 - 2  phr (phr = dílů na 100 dílů pryskyřice)

Accelerator NL-49P	0,5 - 6 phr

Vytvrzovací

charakteristiky:	Ve vysoce reaktivní standardní ortoftalové pryskyřici v kombinaci                       	s Acceleratorem NL-49P (1% kobalt) jsou stanoveny následující                     	parametry:

Gel time při 20 °C

2 phr Trigonox 44B  	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	15 minut

2 phr Butanox M-50 	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	12 minut

2 phr Trigonox 44B  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	  8 minut

2 phr Butanox M-50  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	  7 minut

Vytvrzení vrstvy o síle 1 mm nevyztužené pryskyřice při 20 °C

Rychlost vytvrzení je vyjádřena jako doba dosažení Persoz tvrdosti                   	v hodnotách 30, 60  a 120 s.

Perzos:	30	60	120 s

2 phr Trigonox 44B  	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	( 1	1,5	  5 h

2 phr Butanox M-50 	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	2,4	4,1	13 h

2 phr Trigonox 44B  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	(( 1	1	  4 h

2 phr Butanox M-50  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	1,7	3	10 h

Vytvrzení laminátu o síle 4 mm při 20 °C

Laminát o síle 4 mm byl vyroben ze skelné rohože o plošné hmotnosti               	450 g/m2. Obsah skla je 30 %.

Byly stanoveny následující parametry:

- časově-teplotní křivka

- rychlost vytvrzení vyjádřená jako čas dosažení tvrdosti dle Barcola (934-1) v hodnotách 0-5 a 25-30

- obsah zbytkového styrenu po 24 h při 20 °C a následně po 8 hodinovém dotvrzení při 80 °C

Gel  	Time to	Peak

time	Peak 	exotherm

min.	min.	°C

2 phr Trigonox 44B  	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	15	28	67

2 phr Butanox M-50 	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	13	36		44

2 phr Trigonox 44B  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	8	18		97

2 phr Butanox M-50  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	83	26	64

Barcol	   Res. styrene

25-30	24 h	+ 8 h

20 °C	80 °C

h	%	%

2 phr Trigonox 44B  	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	( 1	4,4	0,1

2 phr Butanox M-50 	+ 0,5 phr Acc. NL-49P	15	6		0,3

2 phr Trigonox 44B  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	(( 1	0,9		0,2

2 phr Butanox M-50  	+ 1,0 phr Acc. NL-49P	1	5	0,1

Pot life při 20 °C

Pot life byl stanoven ve směsi Trigonox 44B a neurychlená polyesterová           	pryskyřice při 20 °C.

2 phr Trigonox 44B	20 h

4 phr Trigonox 44B	11h

DOPORUČENÁ MANIPULACE A PRVNÍ POMOC

Ochranné pomůcky:	Používejte ochranné brýle nebo štít a rukavice.

Manipulace:	Při manipulaci doporučujeme větrat.

Používejte vždy čistá zařízení a nářadí z inertních materiálů (např. sklo,               	polyetylén, nerezová ocel).

Všechna zařízení by měla být uzemněna.

Nikdy nepipetujte ústy.

Zabraňte kontaktu se rzí.

Nikdy nesmí přijít do přímého kontaktu peroxid s urychlovačem.

Nikdy nerozvažujete ve skladovací místnosti.

Skladovací podmínky:	Udržujte zásobníky pevně uzavřené na dobře větraném místě při maximál.              	teplotě + 25 °C. Zabraňte styku s redukčními činidly jako jsou např. aminy,                	kyseliny, alkálie, sloučeniny těžkých kovů (urychlovače, vysoušeče, soli                   	mastných kyselin). Nikdy nerozvažujte ve skladovací místnosti.

Skladovací stabilita:	Při dodržení výše uvedených zásad skladování je skladovací stabilita             	3 měsíce po odeslání ze skladu AKZO NOBEL.

Likvidace ohně:	Malý požár uhaste pomocí hasících přístrojů - práškových nebo na bázi                 	CO2; můžete použít vodu proti zpětnému samovznícení. Větší požár                    	likvidujte velkým množstvím vody z bezpečné vzdálenosti.

Rozlití:	Smíchejte s absorpčním materiálem (vermikulit), smeťte pomocí lopatky a                 	smetáku z inertního materiálu a zbytek spláchněte proudem vody. Odpad                     	ukliďte na bezpečné místo. Odpad nesmí být uzavřen.

Likvidace:	Dle místních předpisů.

Potřísnění oděvu:	Vyměňte kontaminovaný oděv. Zjistěte, zda nebyla zasažena pokožka.            	Pokud ano, omyjte potřísněné místo vodou a mýdlem, poté ošetřete                  	lanolinovou mastí. Potřísněný oděv vyperte běžným způsobem.

Zasažení očí:	Vyplachujte množstvím vody nejméně 15 minut. Vyhledejte lékaře.

Zasažení pokožky:	Umyjte potřísněné místo množstvím vody a mýdlem, poté ošetřete použijte         	lanolinovou  mast.

Požití:	Vypláchnout ústa. Podejte vodu k napití. Vyhledejte lékaře. Nevyvolávejte                 	zvracení.

Vdechnutí:	Přesunout postiženého na čerstvý vzduch,v klidu zaujmout polovzpřímenou                  	pozici. Uvolnit oděv. Vyhledat lékaře.

Dodává: 	POLYVIA NOVA spol s  r. o.,

Provozovna:	K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.	577 141 171, 577 142 192

Fax:	577 142 144