Vianova Resins	Dodává:  	POLYVIA NOVA spol. s r.o.

K Pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel.: 067/41171, Fax: 067/42144

Technický list	VIAPAL UP 495/48

Nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi bisfenolu

- s velmi vysokou odolností vůči chemikáliím

- určena pro výrobu zařízení a nádrží

- pro technologie 	- ručního kladení

- stříkání

- vakuového tváření

- lisování

- odstředivého lití

- navíjení

VIAPAL UP 495/48 je nízkoviskózní, nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi bisfenolu, vysoce reaktivní. Lze ji vytvrzovat dle obvyklých metod za horka i při běžných teplotách..

VIAPAL UP 495/48 je mísitelný se styrenem v každém poměru, vyšší přídavek než 5% však negativně ovlivňuje mechanické vlastnosti vytvrzené pryskyřice.

VIAPAL UP 495/48 má ve vytvrzeném stavu velmi vysokou odolnost proti teplotním vlivům           a chemikáliím. Z tohoto důvodu je určen pro výrobu chemických zařízení, aparátů a nádrží a pro takové oblasti použití, kde je kombinace jeho vlastností požadována.

Specifikace VIAPALu UP 495/48 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Viskozita při 20 °C Výtokový čas při 20 °C 1) | 370-620 80 -130 | cP sec DIN 4 | DIN 51550 DIN 53211 |
| Obsah styrenu | 50 +/- 1 | hmotn. % | -- |
| Mísitelnost se styrenem | neomezená | -- | -- |
| Barva | nažloutlá kalná |  |  |
| Hustota při 20 °C | 1,03 | g/cm3 | DIN 51757 |
| Objemové smrštění při vytvrzení | 7,0 | objem. % | -- |
| Bod vzplanutí | cca 35 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do max. 40 °C, ve tmě | 6 | měsíc | -- |

Charakteristika VIAPALu UP 495/48 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (935) | 83 | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,12 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Index lomu n20D | matná | - | DIN 53491 |
| Pevnost v tahu | 550 | kp/cm2 | DIN 53455 |
| Protažení | 3,0 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 1300 | kp/cm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 30.000 | kp/cm2 | - |
| Rázová houževnatost | 6,5 | kpcm/cm2 | DIN 53453 |
| Pevnost v tlaku | 1600 | kp/cm2 | DIN 53454 |
| Tvrdost kuličkou po 10 sekundách | 2000 | kp/cm2 | VDE 0302 |
| Nasákavost po 7 dnech při 20 °C (zkušební těleso 50x50x4 mm) | 0,3 | % | - |

Tepelné vlastnosti  VIAPALu UP 495/48 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Lin. koeficient protažení | 70.10 -6 | °C-1 | - |
| Tepelná vodivost | 0,15 | kcal/m h °C | DIN 52612 |
| Specifické teplo | 0,35 | kcal/kg °C | - |
| Tepelná odolnost dle Martense | 76 | °C | DIN 53458 |
| Heat Distortion Temperature (HDT) | 105 | °C | ASTM D 648-45 T |

Elektrické vlastnosti  VIAPALu UP 495/48 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Odolnost proti průrazu Ed/50 Hz | 30,7 | kV/mm | DIN 16946 |
| Povrchový odpor Ro | ( 1012 | Ohm | DIN 53482 |
| Odpor RST při síle desky 10 mm | 3.1013 | Ohm | DIN 53482 |
| Dielektrická konstanta ( při 800 Hz | 3,4 | - | DIN 16946 |
| Dielektrický ztrát. faktor ( při 800 Hz | 7,0 . 10-2 | - | DIN 16946 |
| Odolnost proti plazivým proudům | KA 3 C KB 600 | - | DIN 16946 |

Mechanické a tepelné vlastnosti  VIAPALu UP 495/48 vyztuženého skelnými vlákny

| Vlastnosti | Zkušební metoda | Jednotka | Laminát s 30% 50 % 65% |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | skelné rohože | tkaniny |
| Pevnost v tahu | DIN 53455 | kp/cm2 | 1.200 | 1.900 | 5.200 |
| Protažení | DIN 53455 | % | 2,0 | 1,9 | 1,9 |
| Pevnost v ohybu | DIN 53452 | kp/cm2 | 2.000 | 2.900 | 6.000 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | - | kp/cm2 | 70.000 | 80.000 | 280.000 |
| Rázová houževnatost | DIN 53453 | kpcm/cm2 | 57 | 85 | 130 |
| Pevnost v tlaku | DIN 53454 | kp/cm2 | 2.300 | 2.900 | 2.400 |
| Tvarová stálost za tepla dle Martense | DIN 53458 | °C | 110 | 148 | (200 |

Hoechst

Vianova Resins AG

9025									A Company of the Hoechst Group

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.

Chemická odolnost VIAPALu UP 495/48

Následující tabulka udává přehled o vlivu jednotlivých chemikálií na nevyztužené  zkušební těleso z Viapalu UP 495/48, které neobsahuje plnivo ani barvivo. Zkušební teleso bylo vyrobeno při pokojové teplotě a dotvrzeno po dobu 15 hodin při 100 °C. Vyhodnocení bylo provedeno na základě ročního skladování v daných médiích.

Je nutné vzít v úvahu, že plniva, barviva a vyztužující materiály mohou v jistých případech negativně ovlivnit odolnost proti chemikáliím.