CYTEC Surface Specialties

Technický list	VIAPAL

VUP 4626 BE

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- vhodná jako pojivo pro výrobu desek s vysokým obsahem minerálních plnidel

- vhodná jako pojivo pro výrobu dílů pro sanitární účely s mramorovým nebo onyxovým efektem

- vhodná pro kontinuelní a diskontinuelní technologii výroby odléváním.

- vhodná k výrobě transparentních, bezbarvých odlitků

VIAPAL VUP 4626 BE je vysoce viskózní, středně reaktivní, nenasycená polyesterová pryskyřice obsahující urychlovač. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě přidáním  peroxidu, jako je např. metyletylketonperoxid (MEKP-50) nebo acetylacetonperoxid s normální aktivitou, apod.

VIAPAL VUP 4626 BE je ředitelný styrenem v každém poměru, hranice 10% by však neměla být překročena kvůli nepříznivému ovlivnění smrštivosti.

VIAPAL VUP 4626 BE byl vyvinut specielně pro výrobu velkoplošných sanitárních dílů vyráběných technologií odlévání, jako jsou např. umyvadla, vany do sprchových koutů, koupací vany s onyxovým efektem.

VIAPAL VUP 4626 BE vytvrzuje s nepatrným uvolněním tepla transparentně a prakticky bezbarvě. Také větší bloky (kolem 1 kg) se s ním dají vyrábět bez trhlin.

VIAPAL VUP 4626 BE se výborně hodí k zalívání biologických preparátů, elektro dílů, apod.

Specifikace VIAPALu VUP 4626 BE v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Viskozita při 20°C Výtokový čas při 20°C | 1820-2170 350-410 | mPa.s sec DIN | Brookfield RVT DIN 53211 |
| Neprchavý podíl | 68 ± 1 | hmotn. % | DIN 53216-A |
| Ředitelnost styrenem | ( | -- | DIN 55955-B |
| Barva | modravá, transparentní |  |  |
| Hustota při 20°C | 1,14 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Smrštění objemu při vytvrzení | 6,6 | objem % | DIN 16945/6.5 |
| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| Bod vzplanutí | ca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost při max. 35°C bez přístupu světla | 6 | měsíc | -- |
| Doba želatinace při 20 °C (s 1% vytvrzovače MEKP-50 vysoce akt. | 25 ± 7 | minuta | -- |

Charakteristika VIAPALu VUP 4626 BE ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 39 – 41 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Hustota při 20°C | 1,22 | g/cm3 | DIN 53479 |
| Pevnost v tahu | 56 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení | 1,9 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 112 | N/mm2 | DIN 53452 |
| Modul pružnosti z ohybu | 3500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 8 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Tvarová stálost za tepla podle Martense podle ISO/R 75 Postup A | 51 | °C °C | DIN 53458 DIN 53461 |
| Heat Distortion Temperature | 58 | °C |  |
| Nasákavost | 24,5 0,2 | mg % | 3L-23-168 h-W DIN 53495 |

CYTEC

Surface Specialties

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.