Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

VUP 4686 BET/56

VUP 4686 BEMT/56

Nenasycená polyesterová pryskyřice

výborných mechanických vlastností

s dobrou chemickou odolností

s odolností proti mořské vodě

předurychlená, tixotropní

určena zejména pro výrobu lodních trupů, lodí, výstelek odvodňovacích systémů, zařízení pro úpravu vody,

šachet, rour a usazovacích nádrží

určena pro ruční kladení i stříkání

VIAPAL VUP 4686 BET/56 je středně reaktivní, předurychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi kyseliny isoftalové. Je vytvrzována při běžných teplotách  (20-25 °C) s přídavkem ketonperoxidu, jakým je např. tvrdidlo Butanox M-50.

VIAPAL VUP 4686 BET/56 obsahuje peroxidový indikátor, který po přidání ketonperoxidu změní barvu pryskyřice z modré na žlutohnědou.

VIAPAL VUP 4686 BET/56 musí být krátce před použitím dobře homogenizován promícháním či válením originálně plněných sudů.

VIAPAL VUP 4686 BET/56 vykazuje rychlou smáčivost skelného vlákna a následně dobrou a rychlou impregnaci vyztužujícího materiálu při zachování nestékavosti ze šikmých ploch. Plně vytvrzený laminát z VIAPALu  VUP 4686 BET/56 vyniká výbornými mechanickými vlastnostmi, zvláště vysokou rázovou houževnatostí a vysokou  odolností vůči chemikáliím. Pro dosažení plného vytvrzení se doporučuje laminát dotvrdit 24 hodin při pokojové teplotě    a následně minimálně 12 hodin při teplotě 70-80 °C.

VIAPAL VUP 4686 BEMT/56 je verze, která vyniká velmi nízkou emisi styrenu během zpracování. VIAPAL VUP 4686 BEMT/56 obsahuje vosk, který dává vytvrzenému laminátu nelepivý povrch. Jestliže je laminát vyráběn po etapách s mezivytvrzením jednotlivých vrstev, musí být dodrženy následující podmínky:

Primární laminát musí být ukončen běžným poměrem - polyesterová pryskyřice/skelná výztuž - tak, aby byl vzorek skelných vláken na povrchu zřetelně patrný.

Místa s přebytkem pryskyřice musí být před následnou laminací obroušena brusným papírem.

- 2 -

Specifikace VIAPALu VUP 4686 BE(M)T/56 v expediční formě

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební metoda |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 50 - 80 | DIN-sek. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 56 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva |

namodralá,

kalná

-

| - |
| --- |
| Měrná hmotnost při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca 34 | °C | DIN 53213 |

Skladová stabilita do 35 °C

bez přístupu světla

6

měsíce

-

Doba želatinace při 20 °C  2)

s 2 % Butanoxu M-60

16 +/- 5

minuty

DIN 16945/6.3.1.2

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,3 - 1 % urychlovače CO 1.

Mechanické vlastnosti VIAPALu VUP 4686 BEMT/56 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební metoda |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 42 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 50 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 4 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 131 | N/mm2 | DIN 53452 |
| Modul pružnosti | 3700 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 16 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Tvarová stálost za tepla dle Martense | 65 | °C | DIN 53458 |
| Teplota skelného přechodu | 114 | °C | DIN 53445 |
| Nasákavost |

57

0,4

mg

%

DIN 53495

3L-23-168 h-W

Hoechst

Vianova Resins AG

9077								A Company of the Hoechst Group

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.