# Cytec Surface Specialties

Technický list	VIAPAL

VUP 4714 BET

Nenasycená polyesterová pryskyřice

na bázi kyseliny izoftalové a neopentylglykolu

- vhodná ke zpracování formou ruční laminace a metodou stříkaného vlákna

- určena pro výrobu sklem vyztužených dílců s velmi dobrou chemickou a tepelnou odolností

VIAPAL VUP 4714 BET je vysoce reaktivní, předurychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi izoftalové kyseliny a neopentylglykolu. Vytvrzení následuje při pokojové teplotě přidáním ketonperoxidu, jako je např. tvrdidlo Butanox M-50.

VIAPAL VUP 4714 BET je nutné před odběrem ze soudku dobře homogenizovat.

VIAPAL VUP 4714 BET obsahuje peroxidový indikátor, který po přidání ketonperoxidu způsobí změnu barvy z modré na neutrální. Tím lze lehce rozeznat, zda již bylo přidáno tvrdidlo.

VIAPAL VUP 4714 BET velmi dobře smáčí skelná vlákna a tím se dosahuje rychlého prosycení výztužného materiálu. Rychlé vytvrzení umožňuje dosažení krátkých odformovacích časů.

Pro dosažení vysoké chemické a tepelné odolnosti je nutné velmi důkladné vytvrzení. Přepokladem proto je minimální teplota při zpracování 18°C a tepelné dotvrzení hotového dílce (8-12 hodin při 60-80°C).

VIAPAL VUP 4714 BET je upřednostňován pro výrobu sanitárních zařízení a bazénů.

Specifikace VIAPALu VUP 4714 BET v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 53 - 85 | s | VLN 040 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 52 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | modrá,kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,05 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do 35 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | - |
| Doba želatinace při 20 °C 2) s 2 % MEKP 50 vysoce aktivního | 28 +/- 6 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,05 - 0,15 % urychlovače CO 6.

Charakteristika VIAPALu VUP 4714  BET ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 42 +/- 2 | - | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 62 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 2 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 115 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul z ohybu | 3400 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 14 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Teplota skelného přechodu | 119 | °C | DIN 53445 |
| Nasákavost | 39 0,35 | mg % | DIN 53495 3L-23-168 h-W |

Cytec

Surface Specialties

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.