# Cytec Surface Specialties

Technický list	VIAPAL

VUP 4774 BET

Nenasycená polyesterová pryskyřice  -  určena pro ruční laminaci

- zvýšená  odolnost ve zlomu

a rázová houževnatost

- velmi dobrá odolnost proti styrenu

- pro pufrovací vrstvy sklem vyztužených polyesterových forem

VIAPAL VUP 4774 BET je vysoce reaktivní, předurychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě ketonovými peroxidy, jako např. tvrdidlem MEKP-50,  zejména však normálně aktivním cyklohexanonperoxidem.

VIAPAL VUP 4774 BET je před odběrem ze soudku dobře homogenní. Obzvláště významné jsou mechanické vlastnosti (zvýšená odolnost ve zlomu a rázová houževnatost), stejně jako nezvykle dobrá odolnost proti aromatickým rozpouštědlům, zejména proti monomernímu styrenu.

VIAPAL VUP 4774 BET je určena pro ruční laminaci. Používá se hlavně  pro pufrovací vrstvy mezi formovým Gelcoatem 935 BE (ve formě nátěru), resp. 936 BE (ve formě nástřiku) a sklem vyztuženou polyesterovou formou. Podrobné údaje o používání jsou k dispozici         v technických informacích: „VIAPAL - nenasycené polyesterové pryskyřice pro výrobu forem“.

Specifikace VIAPALu VUP 4774 BET v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 90 - 130 | DIN-sek. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 56,5 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | růžová, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,09 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca. 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do 35 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | - |
| Doba želatinace při 20 °C 2) s 2 % MEKP 50 vysoce aktivní | 27 +/- 6 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

- 2 -

Charakteristika VIAPALu VUP 4774  BET ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 32 +/- 2 | -- | O NORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 70 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 4 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 130 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul z ohybu | 2500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 25 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Tvarová stálost za tepla dle Martense ISO/R 75, způsob A | 60 80 | °C °C | DIN 53458 DIN 53461 |
| Teplota skelného přechodu | 94 | °C | DIN 53445 |
| Nasákavost | 44 0,44 | mg % | DIN 53495 3L-23-168 h-W |

Mechanické vlastnosti  VIAPALu VUP 4774 BET vyztuženého skelnými vlákny

|  | Laminát s 30 % textilní rohoží |
| --- | --- |
| Vlastnosti |  | Jednotka | Předpis |
| Pevnost v tahu | 130 | N/mm2 | EN 61 |
| Tažnost | 2,6 | % | EN 61 |
| Pevnost v ohybu | 195 | N/mm2 | EN 63 |
| E-Modul z ohybu | 6000 | N/mm2 | EN 63 |

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,05 - 0,15 % urychlovače CO 6.