CYTEC

Surface Specialties

Technický list	VIAPAL

VUP 4779/55

## TYP:

nenasycená polyesterová, nízkoviskozní pryskyřice na bázi kyseliny ortoftalové

REAKTIVITA:	vysoce reaktivní

##### ZVLÁŠTNÍ ZNAKY:

velmi dobré mechanické vlastnosti a dobrá tepelná odolnost, formové díly odpovídají typu 1140 dle DIN 16946, část 2.

POUŽITÍ:

pro výrobu sklem vyztužených a pískem plněných trubek v procesech odstředivého lití, popř. formových dílů, u kterých se vyžaduje vysoká tvarová stálost za tepla.

ÚDAJE O PRODUKTU (v dodavatelské formě):

Určováno pravidelně:

### Obsah netěkavých látek DIN EN ISO 3251

Netěkavé látky	[%]  52,5 – 56,5

(110°C; 1g)

### Číslo kyselosti DIN EN ISO 2114

Číslo kyselosti 	[mg KOH/g]  <= 20

(dodavatelská forma)

### Teplotní nárůst (UP-pryskyřice) DIN 16945/6.2.2.2

Průběh t_a	[min]  7 – 12

2% MEKP (33%) + 1% Co (1%)

(20°C)

Průběh t_b	[min]  15 – 30

2% MEKP (33%) + 1% Co (1%)

(20°C)

Teplota max	[°C]  150 – 190

2% MEKP (33%) + 1% Co (1%)

(20°C)

Dynamická viskozita (Brookfield) DIN EN ISO 2555

Dynamická viskozita	[mPa.s]  180 – 250

(3; 100 1/min; 23°C)

Určováno nepravidelně:

### Obsah netěkavých látek DIN 55671

Netěkavé látky	[%]  53 – 57

(120°C; 5 min; 0,8 g)

### Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219

Dynamická viskozita 	[mPa.s]  170 – 230

(25 1/s; 23°C)

Hustota (kapalin) DIN EN ISO 2811-2

Hustota (přibližně)	[g/cm3]  1,08

(20°C)

Bod vzplanutí DIN EN ISO 1523

Bod vzplanutí (přibližně)	[°C]  34

VYTVRZENÍ:

Vytvrzení lze dosáhnout při pokojové teplotě přidáním vhodného tužidla, při pokojové teplotě přidáním např. kobaltového urychlovače a vhodného ketonperoxidu. Vytvrzení by se mělo dosáhnout při teplotách nad 18°C.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI:

Přidáním běžného inhibitoru (např. ADDITOL VXL 5918) lze prodloužit dobu zpracovatelnosti se zohledněním dostatečného množství tužidla a urychlovače bez podstatných změn v protvrzení.

SKLADOVÁNÍ:

Produkt musí být uchováván uzavřený na suchém a chladném místě bez přímého slunečního záření. Při skladování při teplotách do 25°C a bez přístupu světla činí doba použitelnosti zboží v originálních obalech až 6 měsíců. Doba vytvrzení a želatinace se může se může při delším skladování změnit. Při vyšších teplotách se skladovatelnost zkracuje.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při zpracovávání nenasycených polyesterových pryskyřic je nutno dbát údajů v bezpečnostním listu.

ČIŠTĚNÍ CISTERNY:

Při skladování pryskyřice v cisternách je doporučeno provést alespoň jednou ročně vyčištění cisterny. Na vyžádání je možno dodat informace k tématu čištění cisterny.

ÚDAJE O PRODUKTU (ve vytvrzeném stavu):

Určováno nepravidelně:

### Zkouška tahu (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 527

Pevnost v tahu 	[Mpa]  62

Protažežení do přetržení	[%]  2,6

### Zkouška ohybem (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 178

Pevnost v ohybu 	[Mpa]  123

Modul pružnosti z ohybu	[Mpa]  3176

### Tvarová stálost za tepla DIN EN ISO 75-2

Tvarová stálost za tepla	[°C]  91

(2h/120°C; Af)

### Teplota skelného přechodu DIN EIN 61006

Teplota skelného přechodu	[°C]  123

(C; 2 K/min)

Údaje, které jsou určovány nepravidelně, nepředstavují údaje o povaze, nýbrž odpovídají jednotlivým naměřeným hodnotám, které jsou určovány namátkovou zkouškou. Může dojít k odchylkám ve výrobě od jednotlivých udávaných naměřených hodnot.

Údaje k charakteristice uživatelsko-technických vlastností, jako ředitelnosti, snášenlivosti slouží pouze jako orientační hodnoty.

3.0/11.07.2005 (náhrada 2.0/02.08.2004)

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.