Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

VUP 4782 BEMT, BET

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- určena k bezprostřednímu zpracování

- urychlená

- s velmi nízkou viskozitou

- tixotropní

- určena pro ruční laminaci i pro stříkání

VIAPAL VUP 4782 BET je středně reaktivní, urychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě přidáním ketonového peroxidu, jako je např. tvrdidlo Butanox M-50.

VIAPAL VUP 4782 BET obsahuje peroxidový indikátor, který způsobuje změnu barvy z modré na neutrální po přidání ketonového peroxidu.

VIAPAL VUP 4782 BET se musí před upotřebením dobře promíchat v originálním balení.

VIAPAL VUP 4782 BET vyniká rychlou impregnací a smáčivostí téměř všech druhů skelných výztuží a zároveň je nestékavá na všech šikmých plochách. V pryskyřici je obsažen urychlovací systém, který způsobuje relativně dlouhou dobu želatinace v kombinaci s relativně nízkou teplotou exotermické reakce a středním stupněm vytvrzení. Doporučená síla laminátu při kladení do neseželatinovaného podkladu je až 8 mm.

VIAPAL VUP 4782 BET se používá především na výrobu nádrží, lodí, částí karoserie a průmyslových formových dílů ruční laminací nebo stříkáním. Výroba by měla být prováděna při teplotě 18°C nebo vyšší, aby bylo dosaženo vyhovujícího stavu zpracovatelnosti.

VIAPAL VUP 4782 BEMT je ekologická verze, která vyniká velmi nízkou emisí styrenu v průběhu výroby.

Specifikace VIAPALu VUP 4782 BE(M)T v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 50 - 80 | DIN-sek. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 55 ± 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | modrá, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,08 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do max. 35 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | - |
| Doba želatinace při 20 °C 2) s 2 % Butanoxu M-50 | 31 ± 5 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Viapal VUP 4782 BE(M)T obsahuje kobaltový urychlovač. Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,3 - 1 % urychlovače Co 1%.

Charakteristika VIAPALu VUP 4782 BE(M)T 3) ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 41 ± 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 58 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení do přetržení | 2,8 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 113 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 3500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 17 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Teplota skelného přechodu | 90 | °C | DIN 53445 |

3) Níže uvedené výsledky byly získány dotvrzením po 24 hodinách při 20°C a následně                     po 16 hodinách při 70°C.

Solutia Austria GmbH

# Research Centre

Leechgasse 21

A-8010 Graz

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.