Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

VUP 4786 BT/81-15

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- určena v kombinaci s vhodnými diizokyanáty k výrobě hybridních polyester-polyuretanových systémů

- nehořlavá

- bez halogenů

- bez antimontrioxidu

VIAPAL VUP 4786 BT/81-15 je nízkoviskózní, vysoce reaktivní, předrychlená nenasycená polyesterová pryskyřice.

VIAPAL VUP 4786 BT/81-15 se nepoužívá samostatně. Zpracování probíhá vždy v kombinaci s vhodným diizokyanátem, jako je např. Additol VXT 6225/1, technologií ruční laminace nebo injektáže. Vytvrzuje se za přítomnosti dibenzoylperoxidu (dle možnosti bez obsahu vody), který se před zpracováním přidává k Additolu VXT 6225/1. Doba zpracování je při pokojové teplotě cca 15 minut.

VIAPAL VUP 4786 BT/81-15 obsahuje plnidla a před odběrem ze skladovacího obalu musí být nutně velmi dobře zhomogenizována.

Hybridní systémy, vyrobené z VIAPALu VUP 4786 BT/81-15 a Additolu VXT 6225/1  se vyznačují v porovnání s nenasycenými polyesterovými pryskyřicemi podstatně nižší emisí styrenu, velmi rychlým vytvrzením a tím i krátkým výrobním časem, nelepivým povrchem      a nízkým smrštěním.

Dílce, vyrobené z VIAPALu VUP 4786 BT/81-15 a Additolu VXT 6225/1 jsou hnědavě žluté. Vlivem světla dochází ke zvýraznění barvy. Výrobky zodpovídají požadavkům podle DIN 5510, část 2 (E2/96) na:

Třída hořlavosti:	S 4

Třída kouřivosti:	SR 2

Třída tvoření kapek:	ST 2

Kromě toho splňují podle ÖNORM B 3800 TL1:

Třída hořlavosti	B 1 – těžce hořlavá

Třída tvoření kapek	Tr 1 – nekapající

Třída tvoření hustého dýmu	Q 1 – slabě dýmající

## Přednostními oblastmi použití jsou stavebnictví, elektrotechnika a doprava.

Specifikace VIAPALu VUP 4786 BT/8115 v expediční formě

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamická viskozita při 23 °C Střih 500 (1/s) | 400-700 | mPa.s | VLN 240 |
| Neprchavý podíl, 120 °C/5 min. | 81,5 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | krémová, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,62 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Objemové smrštění při vytvrzování | cca 3 | % | DIN 16945/6.5 |
| Bod vzplanutí | cca 34 | °C | DIN 53213 |
| Skladovatelnost do max. 25 °C bez přístupu světla | 3 | měsíc | - |

Receptura pro zpracování:

Díl A:	100	hmotn. dílů VIAPAL VUP 4786 BT/81-15

Díl B:	 8	hmotn. dílů Additol VXT 6225/1

0,75	hmotn. dílů Dibenzolperoxid 1)

Doba zpracování při 20 °C:		15 +/- 4 min.

## Dynamická viskozita při 23 °C:	 	400 – 700 mPa.s

DIN EN ISO 3219

Do dílu B se zamíchá a velmi dobře zhomogenizuje tvrdidlo dibenzoylperoxid (s pokud možno co nejnižším obsahem vody!) před zpracováním. Tato směs může být připravená pro celodenní potřebu.

Smícháním dílu A a dílu B (ručně nebo pomocí dvojkomponentního zařízení) vznikne hybridní systém, připravený ke zpracování. Přesto, že je doba zpracování při 20 °C cca 15 min., mělo by být zpracování hmoty, připravené podle výše uvedené receptury, ukončené po 10-12 minutách. Poté výrazně stoupne viskozita směsi bez toho, že by začala želatinace. Tím se zhorší, resp. už není možná impregnace vyztužujícího materiálu.

1) LUCIDOL CH-50 L, AKZO NOBEL

Charakteristika VIAPALu VUP 4786 BT/81-15 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 56 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Hustota při 20 °C | 1,668 |  |  |
| Pevnost v tahu při přetržení | 28 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost při přetržení | 0,4 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 49 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 8000 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 3 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Nasákavost | 27 0,13 | mg % | DIN 53495 3L-23-168 h-W |

Mechanické vlastnosti  VIAPALu VUP 4786 BT/81-15 vyztuženého skelnými vlákny

|  | Laminát s 28% skelné rohože |
| --- | --- |
| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební metoda |
| Pevnost v tahu | 103 | N/mm2 | DIN EN ISO 527-4 |
| Tažnost | 1,8 | % | DIN EN ISO 527-4 |
| Pevnost v ohybu | 201 | N/mm2 | EN 63 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 12100 | N/mm2 | EN 63 |
| Rázová houževnatost | 66 | kJ/m2 | DIN 53453 |

Hoechst

Vianova Resins AG

A Company of the Hoechst Group

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.