Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

VUP 4789 BEMT/57/9010

Nenasycená polyesterová pryskyřice

s nízkou viskozitou

urychlená, tixotropní

se sníženou emisí styrenu

s velmi dobrou přilnavostí k PMMA

určena pro stříkání

VIAPAL VUP 4789 BEMT/57/9010 je bíle zabarvená, středně reaktivní, urychlená, tixotropní nenasycená polyesterová pryskyřice. Tvrdnutí následuje při pokojové teplotě přidáním ketonového peroxidu, jako je např. tvrdidlo MEKP-50.

VIAPAL VUP 4789 BEMT/57/9010 musí být krátce před použitím dobře homogenizována promícháním či válením originálně plněných sudů.

VIAPAL VUP 4789 BEMT/57/9010  vykazuje rychlou smáčivost skelného vlákna a následně dobrou a rychlou impregnaci vyztužujícího materiálu.

VIAPAL VUP 4789 BEMT/57/9010 vyniká velmi nízkou emisí styrenu během aplikace s dosažením nelepivého povrchu vytvrzeného laminátu. Specifický urychlovací systém vykazuje rychlé vytvrzení při relativně nízké teplotě exotermické reakce a tímto zvyšuje obrátkovost výroby.

Význačným rysem VIAPALu  VUP 4789 BEMT/57/9010 je velmi dobrá přilnavost mezi pryskyřicí a akrylátovými díly bez předchozí úpravy povrchu. Pryskyřice je určena pro výrobu vyztužených dílů z polymetylmetakrylátu (PMMA) - metodou „stříkaného vlákna“.

Specifikace VIAPALu VUP 4789 BEMT/57/9010 v expediční formě

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební metoda |
| Výtokový čas při 23 °C 1) | 55 - 85 | DIN-sek. | DIN 53211 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 56,5 +/- 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | bílá | - | - |
| Měrná hmotnost při 20 °C | 1,12 | g/cm3 | DIN 53217/2 |
| Bod vzplanutí | cca 34 | °C | DIN 53213 |

Skladovatelnost do 35 °C

bez přístupu světla

6

měsíce

-

Doba želatinace při 20 °C  2)

s 2 % MEKP 50 vysoce aktivním

12 +/- 4

minuty

DIN 16945/6.3.1.2

- 2 -

1) Asi 150 g pryskyřice se vytemperuje na 23 °C. Po dvouminutovém ručním mícháním (při kterém je nutné dbát na odstranění vzduchových bublin) se naruší tixotropie a ihned se změří výtokový čas na výtokové trysce o průměru 4 mm.

2) Během skladování se může aktivita urychlovače, obsaženého v pryskyřici, snížit. K dosažení původní doby želatinace je v tom případě nutno přidat 0,05 - 0,15 % urychlovače CO 6.

Charakteristika VIAPALu VUP 4789 BEMT/57/9010 ve vytvrzeném stavu

| Vlastnosti |
| --- |
| Jednotka | Zkušební metoda |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 41 +/- 2 | -- | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 58 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Tažnost | 2,8 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 113 | N/mm2 | DIN 53452 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 3500 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 17 | kJ/m2 | DIN 53453 |
| Teplota skelného přechodu | 90 | °C | DIN 53445 |

Mechanické vlastnosti  VIAPALu VUP 4789 BEMT/57/9010 vyztuženého skelnými vlákny

|  | Laminát s 30 % skelnou rohoží |
| --- | --- |
| Vlastnosti |
| Jednotka | Zkušební metoda |
| Pevnost v tahu | 115 | N/mm2 | EN 61 |
| Tažnost | 1,8 | % | EN 61 |
| Pevnost v ohybu | 190 | N/mm2 | EN 63 |
| E-Modul pružnosti z ohybu | 8800 | N/mm2 | EN 63 |

Hoechst

Vianova Resins AG

9077								A Company of the Hoechst Group

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.