Vianova Resins

Technický list	VIAPAL

# VUP 4816 BMT/57

Nenasycená polyesterová pryskyřice

- na bázi dicyklopentadienu (DCPD)

- se sníženou emisí styrenu, urychlená, tixotropní

- velmi dobré zesíťování

- rychlé vytvrzení, krátké odformovací časy

- určena pro zpracování ruční laminací a stříkáním

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 je urychlená, tixotropní, nenasycená polyesterová pryskyřice na bázi ortoftalové kyseliny a dicyklopentadienu. Je vytvrzována při pokojové teplotě pouze přídavkem ketonperoxidu, jako je např. Butanox M-50.

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 je třeba před odběrem ze zásobníku dobře homogenizovat.

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 smáčí výztuž snadno a rychle a nestéká ani z nakloněných forem. Speciální urychlovací systém zaručuje rychlé protrvrzení a s tím spojené krátké odformovací časy.

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 se vyznačuje obzvláště nízkou emisí styrenu během zpracovávání. Obsahuje komponenty, které zaručí jak sníženou emisi styrenu, tak i nelepivý povrch po vytvrzení.

Pokud je stavba laminátu přerušena (mezidobé vytvrzení!), pak by měla být poslední vrstva laminátu uzavřena normálním poměrem pryskyřice/skla tak, aby byla vlákna na povrchu zřetelně viditelná.

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 se vyznačuje velmi dobrou přilnavostí jednotlivých vrstev. Přesto by měla být místa s přebytkem pryskyřice, na kterých byla na delší dobu přerušena práce, před další laminací obroušena.

VIAPAL VUP 4816 BMT/57 vykazuje ve vytvrzeném stavu dobré mechanické vlastnosti a má univerzální použití.

Specifikace VIAPALu VUP 4816 BMT/57 v expediční formě  1)

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Dynamická viskozita při 23 °C Střihová rychlost 500 (1/s) | 100 – 140 | mPa.s. | VLN 240 |
| Netěkavý podíl, 120 °C/5 min. | 57 ± 2 | hmotn. % | DIN 55671 |
| Barva | růžová, kalná | - | - |
| Hustota při 20 °C | 1,082 | g/cm3 | VLN 067 |
| Bod vzplanutí | 34 | °C | DIN 53213/T1 |
| Skladovatelnost při max. 25 °C bez přístupu světla | 6 | měsíce | - |
| Doba želatinace při 20 °C s přidáním 1,5 % Butanoxu M-50 | 40 ± 5 | minuty | DIN 16945/6.3.1.2 |

1)  	V průběhu skladování může dojít ke snížení urychlovací aktivity. Původní želatinační doby lze docílit

přidáním 0,3 – 1% Co1.

Charakteristika VIAPALu VUP 4816 BMT/57 ve vytvrzeném stavu  2)

| Vlastnosti |  | Jednotka | Zkušební předpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Tvrdost dle Barcola (934-1) | 38 ± 2 | - | ÖNORM EN 59 |
| Pevnost v tahu | 44 | N/mm2 | DIN 53455 |
| Protažení | 1,6 | % | DIN 53455 |
| Pevnost v ohybu | 91 | N/mm2 | DIN 53452 |
| Modul pružnosti | 3390 | N/mm2 | DIN 53457 |
| Rázová houževnatost | 8 | kJ/m2 | DIN 53453 |

2)  	Hodnoty byly zjištěny na zkoušených tělesech, která byla po dobu 24 hodin skladována při 20°C

a nakonec temperována po dobu 16 hodin při 70°C.

Dodává:	POLYVIA NOVA spol. s r.o.

### K pasekám 273, 760 01 Zlín

Tel:	067/7141171, 7142192, 7242934

Fax:	067/7142144

# Solutia Austria GmbH

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.