CYTEC

#### Surface Specialties

Technický list	VIAPAL

UP 4834 BT/66

## TYP:

## vinylesterová pryskyřice na bázi bisfenolu A, urychlená, tixotropní

REAKTIVITA:

vysoce reaktivní

##### ZVLÁŠTNÍ ZNAKY:

vysoká tvarová stálost za tepla, v kombinaci s vhodným gelcoatem vysoká odolnost vůči

osmóze, snížený obsah styrenu (obsah těkavých látek je menší než 35%.

POUŽITÍ:

pro nárazníkové vrstvy při výrobě lodí a bazénů, pro použití jak k ruční laminaci, tak i pro stříkací technologie.

ÚDAJE O PRODUKTU (v dodavatelské formě):

Určováno pravidelně:

### Obsah netěkavých látek DIN 55671

Netěkavé látky	[%]  64 – 68

(120°C; 5 min; 0,8 g)

### Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219

Dynamická viskozita 	[mPa.s]  190 – 250

(500 1/s; 23°C)

### Dynamická viskozita DIN EN ISO 3219

Dynamická viskozita	[mPa.s]  650 – 900

( 2,5 1/s; 23°C)

###### Číslo kyselosti DIN EN ISO 2114

Číslo kyselosti	[mg KOH/g]  <= 6

### Doba želatinace (UP-pryskyřice) DIN 16945/6.3.1.2

Doba želatinace	[min]  35 – 55

1,5% MEKP (33%)

(20°C)

### Barva/vzhled VLN 250

Barva	růžová

### Vzhled	kalný

Určováno nepravidelně:

Hustota (kapalin) DIN EN ISO 2811-2

Hustota (přibližně)	[g/cm3]  1,09

(20°C)

### Bod vzplanutí DIN EN ISO 1623

Bod vzplanutí (přibližně)	[°C]  34

DOPORUČENÍ KE SKLADOVÁNÍ:

Před použitím dobře promíchat!

VYTVRZENÍ:

Vytvrzení lze dosáhnout při pokojové teplotě přidáním vhodného tužidla, při pokojové teplotě přidáním např. vhodného methylethylketonperoxidu (např. Butanox LPT). Vytvrzení by se mělo dosáhnout při teplotách nad 18°C.

DOBA ZPRACOVATELNOSTI:

Přidáním běžného inhibitoru (např. ADDITOL VXL 5918) lze prodloužit dobu zpracovatelnosti se zohledněním dostatečného množství tužidla a urychlovače bez podstatných změn v protvrzení.

DOTVRZENÍ:

K dosažení optimálního vytvrzení formových dílů je nutná dodatečná tepelná úprava v závislosti na teplotě, čase a tloušťce stěny. Pro formové díly o tloušťce ca. 3 mm, zhotovené při pokojové teplotě se doporučuje dotrvrzení minimálně 2 hodiny při 70°C.

SKLADOVÁNÍ:

Produkt musí být uchováván uzavřený na suchém a chladném místě bez přímého slunečního záření. Při skladování při teplotách do 25°C a bez přístupu světla činí doba použitelnosti zboží v originálních obalech až 6 měsíců. Doba vytvrzení a želatinace se může v důsledku delšího skladování změnit. Při vyšších teplotách se skladovatelnost zkracuje.

Aby se zabránilo vzniku případných usazenin, doporučuje se promíchat pryskyřici ve skladovací nádrži nebo nádobě.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ:

Při zpracovávání nenasycených polyesterových pryskyřic je nutno dbát údajů v bezpečnostním listě.

ČIŠTĚNÍ CISTERNY:

Při skladování pryskyřice v cisternách je doporučeno provést alespoň jednou ročně vyčištění cisterny. Na vyžádání je možno dodat informace k tématu čištění cisterny.

URYCHLOVAČ:

Pryskyřice obsahuje kobaltový urychlovač. V průběhu skladování se může snížit urychlovací aktivita urychlovače. Aby bylo dosaženo původní doby želatinace, může být nutné přidání 0,5 – 1 % urychlovače Co 1%.

ÚDAJE O PRODUKTU (ve vytvrzeném stavu):

Určováno nepravidelně:

### Určení trvrdosti (BARCOL) DIN EN 59

Tvrdost dle Barcola 934-1	39

###### Hustota pevných částic DIN EN ISO 1183-1

Hustota	[g/cm3]  1,177

(20°C; B)

### Zkouška tahem (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 527-2

Pevnost v tahu 	[Mpa]  78

Protažení do přetržení	[%]  3,2

Modul pružnosti v tahu	[Mpa]  3377

### Zkouška ohybem (nevyztužené plasty) DIN EN ISO 178

Pevnost v ohybu 	[Mpa]  126

Pevnost v ohybu do zlomení	[%]  4,3

Modul pružnosti z ohybu	[Mpa]  2882

### Tvarová stálost za tepla DIN EN ISO 75-2

Tvarová stálost za tepla	[°C]  109

(10h/100°C; Af)

###### Smrštění objemu (UP) VLN 304

Smrštění objemu	[%]  7,6

###### Nasákavost (plastu) DIN EN ISO 62

Nasákavost (24 h)	[%]  0,60

###### Nasákavost (plastu) DIN EN ISO 62

Nasákavost (7 dní)	[%]  1,34

Údaje, které jsou určovány nepravidelně, nepředstavují údaje o povaze, nýbrž odpovídají jednotlivým naměřeným hodnotám, které jsou určovány namátkovou zkouškou. Může dojít k odchylkám ve výrobě od jednotlivých udávaných naměřených hodnot.

3.0/11.07.2005 (náhrada 2.0/02.08.2004)

Údaje, obsažené v tomto tiskopise jsou podloženy pečlivými zkouškami. Jsou určeny k informování uživatele, nezbavují jej však odpovědnosti za provedení zkoušek vhodnosti tohoto výrobku pro daný účel, či prověření, zda nejsou porušována ochranná práva třetích subjektů. Údaje jsou proto nezávazné a v žádném případě nepředstavují garantované vlastnosti ve smyslu zákona. Záruka za správnost a kompletnost údajů je vyloučena. Platí naše všeobecné obchodní podmínky.